Институт физики микроструктур РАН

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Весенняя научная конференция студентов

межфакультетской базовой кафедры

«Физика наноструктур и наноэлектроника»

6–7 июня 2018
Сборник тезисов
Нижний Новгород

2018
Зал семинаров

к. 237

Комиссия:

Председатель: Рыжов Денис Андреевич
Аладышкин Алексей Юрьевич
Дубинов Александр Алексеевич
Лобанов Дмитрий Николаевич
Миронов Сергей Викторович

Пестов Алексей Евгеньевич
Полковников Владимир Николаевич
Ревин Леонид Сергеевич
Стиль, пунктуация и орфография аннотаций – авторские.

6 июня, среда, 14:00






4-й и 5-й курсы
Михаил Кузнецов

(ФФ – 4-й курс)
Теоретическое исследование магнитостатического взаимодействия в трехслойной магнитной структуре. Методика экспериментального определения типа межслойного взаимодействия
Руководитель: д.ф.-м.н. А.А. Фраерман

Теоретически получена энергия магнитостатического взаимодействия двух ферромагнитных слоев с коррелированными шероховатыми границами (эффект апельсиновой корки) при произвольных ориентациях намагниченностей. Построена методика экспериментального определения типа взаимодействия слоев по форме пика поглощения мощности СВЧ-поля, позволяющая отличить антиферромагнитное обменное взаимодействие от ферромагнитного обменного либо магнитостатического взаимодействий.
Анастасия Широкова
(РФФ – 4-й курс)

Лоренцева просвечивающая электронная микроскопия магнитных наноструктур
Руководитель: к.ф.-м.н. С.А. Гусев
В докладе приведены результаты исследования особенностей получения изображений наноструктур с магнитным контрастом в электронном микроскопе (ЭМ). C помощью компьютерного моделирования получены распределения намагниченности и построены лоренцевы изображения наноструктур, сформированных из многослойных пленок Co/Pt, локально модифицированных с помощью остро фокусированных ионных пучков гелия. С помощью тестовых наноструктур из пермаллоевых дисков экспериментально проведена оценка магнитного поля в полюсном наконечнике электронного микроскопа LIBRA 200 МС в режиме малого увеличения. Обсуждаются особенности экспериментально наблюдаемого ЭМ контраста в наноструктурах Co/Pt с цилиндрическими магнитными доменами.
Дмитрий Квашенников

(РФФ – 4-й курс)

Внутренние напряжения в многослойных зеркалах Mo/Y
Руководитель: к.ф.-м.н. В.Н. Полковников

На данный момент отсутствуют эффективно отражающие многослойные зеркала (МЗ) для спектрального диапазона 8-11 нм. Отражение наиболее изученных и распространенных МЗ Mo/Y достигает всего 33% (при теоретическом пределе 35% на длине волны 8 нм и 47% на длине волны 11 нм). Наибольшие, 46%, коэффициенты отражения получены в экспериментах с МЗ Pd/Y (теоретический предел 62%). Таким образом, вопрос синтеза высокоотражающих для работы в диапазоне 8-11 нм остаётся открытым.

И интерес к этим длинам волн является не только научным, так как у таких зеркал имеется большие перспективы прикладного применения. В частности, зеркала на основе иттрия представляют интерес для солнечной астрономии (линия излучения иона Fe XVIII 9,34 нм) и диагностики лабораторной плазмы в диапазоне 8-11 нм. Одним из актуальных направлений современной рентгеновской оптики является проблема создания оборудования для проекционной литографии с пространственным разрешением лучше 40 нм. Среди таких перспективных длин волн литографии следующего поколения наряду с 13,5 нм и 11,2 нм рассматривается окрестность длины волны 10,8 нм.
В целом, данная работа посвящена поиску, синтезу и изучению свойств многослойных зеркал, предназначенных для работы в диапазоне 8-11 нм. На первом этапе изучаются внутренние напряжения в многослойных зеркалах Mo/Y. Как известно, наличие в тонкопленочных покрытиях внутренних напряжений имеет следствием упругие деформации подложек. Деформации, в свою очередь, приводят к аберрациям в оптической схеме и к ухудшению разрешающей способности. Несмотря, на изученность доступной и относительно дешевой в производстве пары материалов Mo/Y, в литературе отсутствуют данные по величине внутренних напряжений.

Задачей первого этапа работы стало изучение внутренних напряжений в МЗ Mo/Y и определение способов компенсации вызываемых ими упругих деформаций.
Андрей Егоров

(РФФ – 4-й курс)

Формирование наноструктур методом проекционной нанолитографии
Руководитель: М.Н. Торопов

В докладе будет рассказано, для чего применяется литография, а так же дан краткий обзор различных методов литографии. В частности основной темой доклада будет рассмотрение литографического аппарата, работающего на длине волны 13.5 нм с расчетным разрешением объектива в 30 нм. Будет показана оптическая схема нанолитографа, а так же представлены фотографии его внутреннего устройства с объяснением назначения и работы частей аппарата. Поскольку ранее на данном стенде литографа уже проводился ряд экспериментов, при которых не удалось достигнуть планируемого разрешения, будет описано, какие исправления были внесены в конструкцию объектива и системы автоматизированной фокусировки и источника волн 13.5 нм. В конце доклада будут представлены первые полученные экспериментальные результаты, а именно структура засветки маски литографа и сам литографические картины, а так же описан мой личный вклад в данную работу.
Александр Перекалов

(РФФ– 4й курс)

Проведение доработки установки по изучению мягкого рентгеновского излучения формируемого на атомно-кластерных пучках
Руководитель: к.ф.-м.н. А.Н. Нечай

В настоящее время в ИФМ РАН проводятся работы по вводу в работу установки по исследованию эмиссии в области мягкого рентгеновского излучения из атомно- кластерных пучков при их возбуждении лазерным излучением либо электронными пучками. Для успешного функционирования установки была проведена доработка двух важных подсистем – подсистемы приготовления атомно-кластерных пучков и подсистемы детектирования излучения на базе спектрометра-монохроматора РСМ-500. Таким образом, в процессе выполнения работы была изготовлена, собрана и опробована система кондиционирования газа и разработана методика определения размера кластеров в пучке. Была проведена доработка и юстировка прибора РСМ-500 на видимом и рентгеновских излучениях, определены реперные длины волн прибора. Дополнительно проводилась измерение образцовых эмиссионных спектров, формирующихся при электронной бомбардировке углеродной мишени.

Михаил Михайленко

(ФФ – 5-й курс)

Моделирование процесса ионного распыления однокомпонентной мишени
Руководитель: к.ф.-м.н. А.Е. Пестов

Экспериментально изучен процесс физического распыления аморфного углерода и полированного плавленого кварца ускоренными ионами водорода и аргона соответственно. Определены: пороговая энергия физического распыления и зависимость коэффициента распыления от энергии налетающего атома. Установлена связь коэффициента распыления и шероховатости поверхности для полированного плавленого кварца.

По изученным моделям написаны программы рассчитывающие коэффициент ионного распыления однокомпонентной мишени. Проведено сравнение теории с экспериментом. Предложен универсальный подход; Монте-Карло моделирование процесса взаимодействия иона с атомами мишени.
Василий Догадин

(ФФ – 5-й курс)

Название

Руководитель: к.ф.-м.н. О.Л. Ермолаева

Текст.
7 июня, четверг, 14:00





4-й и 6-й курсы

Владимир Уточкин

(ВШОПФ – 4-й курс)

Кинетика релаксации неравновесных носителей заряда 

и длинноволновая фотолюминесценция 

в объёмных эпитаксиальных слоях и гетероструктурах 

с квантовыми ямами на основе CdHgTe

Руководитель: к.ф.-м.н. В.В. Румянцев

Проведены исследования кинетики фотопроводимости (ФП) и спектров фотолюминесценции (ФЛ) эпитаксиальных слоев Hg1-хCdхTe с содержанием кадмия х от 18% до 23% и гетероструктур с квантовыми ямами (КЯ) на основе CdHgTe с шириной запрещенной зоны в диапазоне 60 – 180 мэВ. Такие структуры представляют интерес для продвижения фотоприемников и лазеров на основе HgCdTe в диапазон длин волн 20 – 36 мкм. Показано, что излучательная рекомбинация является доминирующим механизмом релаксации носителей в эпитаксиальных слоях при начальной концентрации в диапазоне 5·1014 – 1016 см-3 и температуре Т = 4.2 К, а также в структуре с КЯ с шириной запрещенной зоны Eg = 180 мэВ при Т = 77К и начальной концентрации носителей до 2·1011 см-2.  В волноводных структурах с подобными КЯ получено стимулированное излучение в диапазоне длин волн 10 – 20 мкм при Т = 8К. В КЯ с шириной запрещенной зоны Eg = 80 мэВ при Т = 77К время релаксации ФП на порядок меньше излучательного времени жизни, что связывается с уходом дырок в боковые максимумы первой валентной подзоны, увеличивающим скорость оже-рекомбинации. 

Александр Реутов
(РФФ – 4-й курс)

Исследование динамики термического разложения с использованием двухканального спектрометра субтерагерцевого частотного диапазона
Руководитель: к.ф.-м.н. В.Л. Вакс
В докладе представлены результаты изучения термического разложения формамида с использованием двухканального спектрометра субтерагерцевого частотного диапазона. Приведены спектры поглощения исходного вещества и продуктов разложения: монооксида углерода и аммиака. Также для данных веществ представлены зависимости интенсивностей линий поглощения от времени. Из анализа экспериментальных данных получены оценки порядка реакции, константы скорости реакции, времени выхода продуктов разложения.
Василий Григорьев
(ФФ – 4-й курс)

Исследование анизотропии структурных свойств слоёв (0001) GaN, выращенных методом МОГФЭ на подложках а-среза (11-20) сапфира
Руководитель: к.ф.-м.н. П.А. Юнин
На подложках сапфира а-среза (11-20) эпитаксиальные слои GaN растут с ориентацией (0001). При этом возникают различные эпитаксиальные соотношения в плоскости подложки в зависимости от условий роста. Также для слоёв GaN наблюдается анизотропия термоупругой деформации и структурных свойств. В данной работе исследуется связь анизотропии структурных свойств (разориентации блоков мозаики) слоев GaN с анизотропией термоупругой деформации.
Надежда Мизонова
(ВШОПФ – 4-й курс)

Измерение показателей преломления анизотропных сред методом конфокальной рефлектометрии
Руководитель: к.ф.-м.н. В.В. Иванов
В работе предлагается модификация конфокальной рефлектометрии для измерения показателей преломления анизотропных сред, в которой образец освещается пучком с сильным астигматизмом: сфокусированным (сходящимся) по одной координате и параллельным по другой. При измерении необыкновенного показателя преломления использование такого пучка устраняет побочные максимумы отражения, связанные с двойной рефракцией в кристалле. Это позволяет корректно измерять необыкновенный показатель преломления в любых одноосных кристаллах, в то время как при использовании осесимметричного пучка для такого измерения требуется достаточно сильное двупреломление. В работе теоретически и экспериментально исследовано влияние параллельности граней образца и стабильности его ориентации при перемещении относительно проекционной системы на точность измерения показателя преломления. Из-за использования слабо расходящегося пучка это влияние существенно сильнее, чем в стандартной конфокальной рефлектометрии с осесимметричным пучком.
Вадим Пластовец
(РФФ – 4-й курс)

Фазовая диаграмма состояния двухзонного сверхпроводника с межзонными примесями
Руководитель: к.ф.-м.н. Ю.С. Ерин
С открытием в начале 2000-х годов многозонной природы сверхпроводящего состояния дибориде магния и последующего обнаружения в 2008 году подобной структуры в оксипниктидах и халькогенидах железа феномен многокомпонентной сверхпроводимости приобрел статус «горячей» тематики и активно исследуемого направления. Теоретически было показано, что в многозонных сверхпроводниках возможно формирование ряда новых и необычных явлений, таких как образование вихревых молекул и различных необычных вихревых структур, а также возникновение диссоциации вихрей под действием транспортного тока. 

В случае наличия в многозонном сверхпроводнике межзонных примесей возможна реализация состояния с киральной  s±+is++ - волновой симметрией параметра порядка, в котором нарушается симметрия относительно обращения во времени. Для поиска параметров, соответствующих такому состоянию, в рамках двухзонной модели Гинзбурга-Ландау с микроскопической расшифровкой всех феноменологических коэффициентов была построена фазовая диаграмма, на которой была определена область устойчивого существования кирального состояния. 

Численное моделирование уравнений ГЛ для «грязного» сверхпроводника  с параметрами, отвечающими s±+is++ - состоянию, позволит выявить особенности в вихревой динамике, обнаружение которых в эксперименте может свидетельствовать о наличии нарушения временной симметрии.
Антон Кутлин

(ВШОПФ – 6-й курс)

Структура и динамические характеристики майорановских состояний 

в квазиодномерных сверхпроводниках 

Руководитель: д.ф.-м.н. А.С. Мельников

За последние 20 лет область топологических квантовых вычислений стала активно развивающейся областью физики конденсированного состояния. Толчком к этому развитию стала работа Алексея Китаева [1], в которой он предложил использовать квазичастичные аналоги фермионов Майораны (гипотетические частицы, совпадающие со своими античастицами) в качестве основы для построения масштабируемого квантового компьютера. Двумя ключевыми характеристиками, позволяющими всерьёз рассматривать Майорановские квазичастицы для этой цели, являются их принципиально нелокальный топологический характер (а значит очень высокая стабильность) и возможность создания конфигураций, обеспечивающих некоммутативную статистику перестановок этих частиц. Данная работа посвящена изучению структуры Майорановских состояний, возникающих в системах квазиодномерных полупроводниковых проводов с индуцированной сверхпроводимостью p-типа, а также динамических характеристик, связанных с процессом перестановки Майорановских квазичастиц. 

Работа разделена на четыре части. В первой части исследовались эффекты, возникающие в одномодовом полупроводниковом проводе в форме плоской кривой без самопересечений, приведённом в контакт со сверхпроводником s-типа. В результате этого исследования был получен эффективный гамильтониан в пределе большой по сравнению с энергией спин-орбитального взаимодействия энергии Зеемановского расщепления. В случае прямолинейного отрезка полупроводника с постоянной наведённой щелью полученный результат совпал с уже известным [2], а в случае ненулевой кривизны провода предсказал возникновение сверхтока, замыкающегося через сверхпроводящую подложку и приводящего к изменению фазы истинного сверхпроводника. 

Во второй части изучалась та же самая система, но при условии наличия пересечений двух и более полупроводниковых проводов в одной точке. Для описания пересечений использовался аппарат матриц рассеяния. Произведён расчёт спектров майорановских состояний для случая изолированного отрезка сверхпроводящего провода, а также для двух, трёх и четырёх соединённых проводов. Исследована зависимость энергии майорановских состояний от разности фаз параметров порядка в различных отрезках проводов, от длины этих проводов, а также от характеристик рассеивающего центра. Обнаружено локализованное в области пересечения проводов состояние с энергией, остающейся конечной при стремлении длины проводов к бесконечности. 

В третьей части обсуждался способ манипулирования майорановскими состояниями, предложенный в [3], а также эффекты, которые могли бы повлиять на результат манипуляции. Произведена оценка максимальной частоты перестановок майорановских квазичастиц с точки зрения предотвращения возбуждения нежелательных мод. Рассмотрено влияние диссипации, сопутствующей этим перестановкам, на результирующую статистику операций. Приведены оценки величины диссипации в модельном случае плавного перемещения квазичастицы, а также в более реалистичном случае переключения затворов конечного размера. 

Наконец, в заключительной, четвёртой, части, ставился вопрос об основном состоянии сверхпроводящего кольца из истинного сверхпроводника с триплетным спариванием. Эта часть представляет из себя обобщение результатов статьи [4], авторы которой, путём точного самосогласованного решения задачи, продемонстрировали, что, в случае нечётного числа электронов в конденсате, основное состояние сверхпроводящего кольца со сверхпроводимостью s-типа неоднородно и содержит спонтанный сверхток. Обобщение было произведено путём сведения задачи в случае триплетного спаривания к уже решённой задаче из статьи [4] в квазиклассическом приближении. 
[1] Y. A. Kitaev, "Unpaired Majorana fermions in quantum wires," Usp. Fiz. Nauk (Suppl), vol. 171, no. 10, pp. 131-136. 

[2] F. von Oppen, Y.Peng and F.Pientka, "Topological superconducting phases in one dimension," Lecture Notes of the Les Houches Summer School, vol. 103, 2014. 

[3] A. Jason, O. Yuval, R. Gil, F. von Oppen and M. Fisher, "Non-Abelian statistics and topological quantum information processing in 1D wire networks," Nature, vol. 7, pp. 412-417, 2011. 

	[4] H.-J. Kwon and V. M. Yakovenko, "Spontaneous formation of a pi-soliton in a superconducting wire with an odd number of electrons," Physical Review Letters, vol. 89, no. 017002, 2002. 


для заметок

для заметок
для заметок
Весенняя научная конференция студентов

межфакультетской базовой кафедры

«Физика наноструктур и наноэлектроника»

6–7 июня 2018
Институт физики микроструктур РАН
16

