## Slide 1
Определение структуры
поверхности с помощью
дифракции быстрых электронов
Образовательный семинар
аспирант Алексей Путилов

## Slide 2
План
Введение. Построение Эвальда
Рассеяние на суперструктуре
Упругое рассеяние на атоме. Борновское приближение
Кинематическая и динамическая дифракция
Кикучи-линии
Si(111)-7x7
Зависимость дифракционной картины от угла падения
Контроль роста с помощью дифракции

## Slide 3
Построение Эвальда
3D
2D
E = 150 eV λ = 1 A
E = 25 000 eV λ = 0.08 A

## Slide 4
Дифракция медленных электронов (ДМЭ)
Low Energy Electron Difraction (LEED)
Дифракция быстрых электронов (ДБЭ)
Reflected High Energy
Electron Difraction (RHEED)
eV=30-200 эВ
eV=5-100 кэВ
Дифракция электронов

## Slide 5
Рассеяние на поверхностной суперструктуре
Решетка в реальном пространстве
Решетка в обратном пространстве
Si(111) + In
Дифракция на кристалле с реконструированной поверхностью

## Slide 6
Рассеяние на атоме. Борновское приближение

## Slide 7
Кинематическая и динамическая дифракция
Двухлучевое приближение
- экстинционная длина

## Slide 8
Кинематическая и динамическая дифракция

## Slide 9
Линии Кикучи
Падающий луч – вдоль направления

## Slide 10
Структура Si(111)-7х7.
Первый слой атомов
Второй слой атомов
ДМЭ изображение

## Slide 11
|k| ≈ 800 нм-1
Построение ДБЭ изображения
Θ = 1,5˚
α = 0 ˚
Θ = 1,5˚
α = 2˚
α - азимутальный угол
Θ

## Slide 12
Дифракционная картина, полученная на Si(111)-7x7

## Slide 13
Зависимость от угла падения

## Slide 14
Harris 1981
Контроль роста с помощью дифракции быстрых электронов.

## Slide 15
Напыление Nb на Si(111)-7x7 подложку

## Slide 16
Напыление Nb на Si(111)-7x7 подложку