## Slide 1: Как найти фазу отраженного рентгеновского излучения?
М.В. Свечников
13.04.2017

## Slide 2: Зачем искать фазу?
Рентгеновское излучение – средство диагностики наноструктур
Рефлектометрия, дифрактометрия, томография и т.д. – способы выявить скрытую структуру образцов.
Распределение интенсивности излучения, вышедшего из образца содержит информацию о распределении диэлектрической проницаемости внутри образца (в модели сплошной среды).
Часть рентгеновских методов требует знания распределения электрического поля, а не интенсивности.
Детекторы регистрируют интенсивность (квадрат модуля поля)

## Slide 3: Связь структуры с рассеянным излучением
В рентгеновском диапазоне (особенно «жестком») отличие показателя преломления от 1 мало.
Типичное соотношение рассеянного поля и структуры образца – преобразование фурье:
Знание
дает возможность легко получить
В действительности приходится работать с

## Slide 4: Рентгеновских интерферометров нет!

## Slide 5: Планарная структура
Метод: измерение зависимости коэффициента отражения от угла падения
пленка Co на Si подложке
λ=0.154 нм
Падающее и отраженное излучение – плоские волны

## Slide 6: Зависимость фазы коэффициента отражения от угла
λ=0.154 нм
s-поляризация
Si подложка
Be/Mo на Si подложке
(Be/Mo)x10 на Si подложке
Si/Be/Si/Mo на Si подложке

## Slide 7: Стоячие волны
Preprint for “X-ray Standing Wave Techniques” M.J. Bedzyk, in Encyclopedia of Condensed Matter Physics, edited by F. Bassani, G.L. Liedl, P. Wyder (Elsevier, Oxford, 2005), Vol. 6, p. 330-341
2Dc=16 нм if Au
2Dc=40 нм if Si
M. J. Bedzyk, G. M. Bommarito, and J. S. Schildkraut
Phys. Rev. Lett. 62, 1376 – Published 20 March 1989
Флуоресценция цинка,
Зондирование на E=9.8 kэВ,
Au подложка
Au подложка
Расчетная интенсивность поля вблизи подложки

## Slide 8: Стоячие волны в периодических многослойных структурах
S. N. Yakunin et al, Journal of Applied Physics 115, 134303 (2014)
Флуоресценция La и Kr
Коэффициент отражения
(LaN/BN)x50
λ=0.071 нм
λ=0.154 нм
λ=0.071 нм
Расчет интенсивности поля в структуре

## Slide 9: Рефлектометрия растущих пленок
I. Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler, Opt. Express 16, 144-149 (2008)
Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler,
Journal of Applied Physics 104, 054914 (2008)

## Slide 10: Рефлектометрия растущих пленок
I. Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler, Opt. Express 16, 144-149 (2008)
Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler,
Journal of Applied Physics 104, 054914 (2008)
Временная зависимость коэффициента отражения:
– диэлектрическая проницаемость
– масса частицы
– поток оседающих частиц (на ед. площади в ед. времени)
– плотность вещества на поверхности
и
– известны в некоторый момент времени
Предположения:
В процессе роста не меняется «внутренняя» структура пленки
4.
3.
2.
1.
Поляризуемость пропорциональна плотности
s – поляризация

## Slide 11: Рефлектометрия растущих пленок
I. Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler, Opt. Express 16, 144-149 (2008)
Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler,
Journal of Applied Physics 104, 054914 (2008)
2. Фиксированный угол, зависимость от времени
1. Фиксированное время, зависимость от угла
Отражение от растущей пленки вольфрама
нм,
Два решения фазовой проблемы

## Slide 12: Изменение окружения структуры
C.F. Majkrzak and N.F. Berk, Phys. Rev. B 52, 10 827 (1995)
C. F. Majkrzak and N. F. Berk, Phys. Rev. B 58, 15416, 1998
– среда перед структурой
– среда за структурой (подложка)
Коэффициенты прохождения и отражения в плоско-слоистой среде связаны матричными соотношениями
Сокращенная запись:
Амплитудный коэффициент отражения
Основная идея: при неизменной структуре изменять параметры среды (нанесение слоев сверху или замена подложки) => решение системы уравнений
Требования:
1. Отсутствие поглощения (?)
2. Неизменность изучаемой структуры
3. Изменяемые параметры известны a priori

## Slide 13: Реконструкция фазы из кривой отражения
– поляризуемость
Картинка: Ю.О. Волков, дисс. к.ф.-м.н, 2015

## Slide 14: Реконструкция фазы из кривой отражения
Модуль и фаза коэффициента отражения связаны между собой!
– Гильбертова фаза
– нули в верхней комплексной полуплоскости
M.V. Klibanov, P.E. Sacks, J. Mat. Phys. 33, 3813 (1992)
K.-M. Zimmermann, et al, Phys. Rev. B 62, 10377, 2000
G. Reiss, Physica B 221, 533, 1996
рассматривается как комплексное число
– полная фаза
– аналитическая функция комплексного переменного

## Slide 15: Условие отсутствия нулей
Пример структуры, не дающей комплексных нулей :
W.L. Clinton, Phys. Rev. B 48,1, 1993
однородные слои с резкими границами
Отражение от одной границы нельзя погасить отражениями от всех других границ

## Slide 16: Условие отсутствия нулей
Условие не выполнено
Условие выполнено

## Slide 17: Условие отсутствия нулей
G. Reiss, Physica B 221, 533, 1996
Решение обратной задачи при наличии и отсутствии комплексных нулей

## Slide 18: Итог
Стоячие рентгеновские волны
Рефлектометрия растущих пленок:
Изменение окружения структуры:
Восстановление фазы из кривой отражения:
Достоинства
Непосредственное определение фазы
Возможность профилирования хим. элементов структуры
Недостатки
Нужен высокий коэффициент отражения (R~1)
=> Можно применять в узких угловых диапазонах
Достоинства
Много информации о процессах роста в динамике
Недостатки
Нужно специализированное оборудование (Ǝ на ESRF)
Достоинства
Простота реализации
Дополнительная информация для классической реконструкции
Недостатки
Вопрос о влиянии поглощения
Обеспечение неизменности/идентичности структур
Достоинства
Не требует дополнительных экспериментов
Недостатки
Применимо для ограниченного круга задач

## Slide 19: Спасибо за внимание!