## Slide 1: Микроволновая ближнепольная микроскопия
Королёв Сергей
Образовательный семинар аспирантов и студентов
31 марта 2016 года

## Slide 2: План семинара
Функциональные возможности микроволновой ближнепольной (МБ) микроскопии;
Принцип ближнепольной микроскопии;
Схема МБ микроскопа;
Конструкция МБ микроскопа;
Практическое применение;
Модель МБ микроскопа;
Экспериментальная проверка модели;
Определение сопротивления полупроводниковых плёнок;
Режим туннельного пробоя;
Некоторые направления развития МБ микроскопии.

## Slide 3: Функциональные возможности МБ микроскопии
ε, σ

## Slide 4: Принцип ближнепольной микроскопии
(1) kx, ky, kz – вещественные
(2) kx, ky – вещественные, kz = iγ – мнимое
γ-1

## Slide 5: Схема МБ микроскопа

## Slide 6: Конструкция МБ микроскопа
Δx ≈ 50 нм

## Slide 7: Практическое применение
Микроэлектроника
Химия и биология
A. Tselev et al., ACS Nano, Just accepted

## Slide 8: Модель МБ микроскопа
Параметры микроскопа
(r0, h,…)
Параметры образца
(ε, σ)
Модель
Прямая задача
Параметры микроскопа
(r0, h,…)
Параметры образца
(ε, σ)
Обратная задача
Модель
Γ(f)
Γ(f)

## Slide 9: Модель МБ микроскопа
Резонансная кривая

## Slide 10: Модель МБ микроскопа
D.E. Steinhauer et al. Appl. Phys. Lett. 71, 1736 (1997)

## Slide 11: Модель МБ микроскопа

## Slide 12: Модель МБ микроскопа
Электрическое поле

## Slide 13: Модель МБ микроскопа
Зонд – монопольная антенна
С.А. Королёв, А.Н. Резник. Поверхность, 2016, №3, с. 56-61

## Slide 14: МБ микроскоп в ИФМ
Система управления позиционированием
Соединяющий кабель
Векторный анализатор цепей
Рабочий диапазон – 1–5 ГГц
Латеральное разрешение – 10–100 м

## Slide 15: Экспериментальная проверка модели
Образец | dЕ, м | , Ом·см | ε
ES | 510 | - | 10-i·10-3
E0 | 670 | 8600 | 11.7-i·0.10
E1 | 470 | 52 | 11.7-i·16.3
E2 | 530 | 13 | 11.7-i·60.6
ES – сапфир
Е0-E2 – легированный кремний

## Slide 16: Сопротивление полупроводниковых плёнок
Измеряются f0(h) и Q0(h)
Строится параметрическая функция
Теоретическая модель
Параметры зонда из калибровочных измерений
Рассчитываются f0(h) и Q0(h)
Образец | RВДП, кОм | RБПММ, кОм
S1 | 14 | 8
S2 | 6.8 | 5.2
S3 | 6.6 | 3.6
S4 | 5.7 | 2.6
S5 | 2.2 | 1.3
Исследовались плёнки n-GaN на сапфире
A.N. Reznik, S.A. Korolyov. J. Appl. Phys. 119, 094504 (2016)

## Slide 17: Режим туннельного пробоя
Δx ~ Latom
Δx ≈ 0.1 нм
Экспериментальная реализация: J.Lee et al. Appl. Phys. Lett. 97, 183111 (2010)

## Slide 18: Режим туннельного пробоя
MW
DC
Импеданс туннельного контакта
A.N. Reznik. Appl. Phys. Lett. 105, 083512 (2014)

## Slide 19: Режим туннельного пробоя
Au(111)

## Slide 20: Некоторые направления развития МБ микроскопии
МБ томография;
Туннельная МБ микроскопия.

## Slide 21: Спасибо за внимание!