## Slide 1: Магнитооптические исследования в стационарных полях до 30 Тесла
Леонид Бовкун
Семинар аспирантов и студентов
20 апреля 2017

## Slide 2: План доклада
Классификация «больших» полей
Способы их создания: резистивные, сверхпроводящие, гибридные, а также импульсные и взрывные
Зачем нужны большие магнитные поля?
Методика магнитооптического эксперимента
Наши результаты

## Slide 3
Типичные значения магнитных полей
Тесла
мозг
межзвездное
земные
сильные
слабые
постоянные
электромагниты
магнетар

## Slide 4
Создание сильных полей
Единственный способ: пустить большой ток по контуру
Две проблемы:
Нагрев
Охлаждение
Сверхпроводники (Bcrit)
Жесткий проводник
Внешнее укрепление
Сила Лоренца: магнитное давление
9 kA
10 kA
11 kA

## Slide 5
Стационарные поля
Bellevue 7T
1
10
100
Tesla

## Slide 6
Стационарные поля
1
10 12 30
100
Tesla

## Slide 7
Стационарные поля
1
10 33 45
100
Tesla

## Slide 8
Notes: Для параболической зоны в циклотронном резонансе будет наблюдаться одна линия.
Масса, соответствующая этой линии, в общем случае, не будет зависеть ни от концентрации, ни от того, классические это поля или квантующие.

## Slide 9
Импульсные поля
300 T
одновитковые
60 T
монолитные
Tesla
10
100
1000

## Slide 10
Импульсные поля
2000 T
compressive
Tesla
10
100
1000

## Slide 11: Зачем нужны большие поля
Исследовать свойства материалов (эффект Холла, резонансные эффекты)
Изменять свойства материалов, магнитное разделение
Создавать новые магниты (замена редкоземельным)
Исследовать сверхпроводимость
Левитация и изучение гравитации
Notes: Первая работа по ЦР опубликована в 1955 году. Какую цель преследуют авторы?
Это все интересно, но в настоящее время особенное внимание уделяется исследования в квантующих магнитных полях.

## Slide 12
The 2000 Ig Nobel Prize Winners
http://www.ru.nl/hfml/research/levitation/diamagnetic/
∇B2 > 2µ0ρg/χ
Molecular susceptibilities χ are typically 10-5 for diamagnetics, 10-3 for paramagnetic, since ρ is most often a few g/cm3, their magnetic levitation requires field gradients ~1000 and 10 T2/m, respectively. Taking l=10cm as a typical size of high-field magnets and ∇B2 ~ B2/l as an estimate, we find that fields of the order of 1 and 10T are sufficient to cause levitation of para- and diamagnetics.
Notes: Уровни стоят на месте при разных концентрациях
В силу значительно СО взаимодействия, расщепления уровней Ландау по спину сравнимы с циклотронными

## Slide 13
Lévitation dynamique
http://www.maglevboard.net
Динамическая левитация

## Slide 14
L’effet Hall
Эффект Холла
- Знак носителей заряда
- Электрофизические параметры
Эффект Холла

## Slide 15
Магнитный резонанс
Условие поглощения ħω =ΔE = μB
Справедливо для различных магнитных моментов:
Спин атомного ядра: ЯМР, typ. 10-1000 MHz
Электронный спин: ЭПР, typ. 10-1000 GHz
Орбитали электронные: циклотронный резонанс, typ. 100 GHz-10 THz
межзонные переходы

## Slide 16
Магнитно-резонансная томография
B0
B1
B2
Lauterbur and Mansfield Prix Nobel 2003

## Slide 17
Квантовые осцилляции
Энергетический спектр кристалла становится дискретным, электронные свойства изменяются в магнитном поле с периодичностью 1/B
магнитный: de Haas-van Alphen
резистивный: Shubnikov-de Haas

## Slide 18
Фурье спектроскопия

## Slide 19
Notes: Уровни стоят на месте при разных концентрациях
В силу значительно СО взаимодействия, расщепления уровней Ландау по спину сравнимы с циклотронными

## Slide 20
Notes: Уровни стоят на месте при разных концентрациях
В силу значительно СО взаимодействия, расщепления уровней Ландау по спину сравнимы с циклотронными

## Slide 21
Notes: Уровни стоят на месте при разных концентрациях
В силу значительно СО взаимодействия, расщепления уровней Ландау по спину сравнимы с циклотронными

## Slide 24: Зонная структура CdTe и HgTe
нормальная
зонная
структура
инвертированная
зонная
структура
CdTe
HgTe
зона проводимости
валентная зона
причина инверсии – сильное спин-орбитальное взаимодействие: ΔSO =1.1 эВ

## Slide 25
Ширина запрещенной зоны Hg1-xCdxTe
A .Rogalski “HgCdTe infrared detector material: history, status and outlook”
Rep. Prog. Phys. 68, 2267 (2005)
Notes: Варьируя состав можно получить произвольную ширину запрещенной зоны в диапазоне от 1,6 эВ до нуля. На данном слайде приведены зависимости ширины запрещенной зоны от доли кадмия в твердом растворе, а также соответствующая длина волны электромагнитного излучения отвечающая краю межзонного поглощения при различных х. Всюду далее под составом х я буду подразумевать долю кадмия в твердом растворе. Красными кружками примерно обозначены области составов и длин волн, в которых проводились исследования в данной работе. Интерес именно к этой области вызван перспективностью твердых растворов с такими составами для приложений в так называемом сверхдлинноволновом диапазоне спектра.
25

## Slide 26
3D безмассовые фермионы в бесщелевом HgCdTe
Nature Physics v.10, 233–238 (2014)
Notes: 26

## Slide 27: Решение трёхзонной упрощённой модели Кейна
Зона тяжёлых дырок
Зона проводимости и лёгких дырок

## Slide 28: Зонная структура КЯ HgTe/CdHgTe
E1
H1
H2
H3
QW width, A
Energy, meV
1st conduction subband
1st valence subband
2nd valence subband
3rd valence subband

## Slide 29: Нормальная зонная структура

## Slide 30: Есть ли взаимодействие переходов?

## Slide 31: Есть противоречие!

## Slide 32: DQW = QW+QW with transparent barrier
Krishtopenko, S. S., et al. (2016). "Phase transitions in two tunnel-coupled HgTe quantum wells: Bilayer graphene analogy and beyond." Scientific Reports 6: 30755.
Notes: Left part – band insulator with direct band ordering. On the d-t plane you see two line corresponding to intersection of electron-like Г6 with Г8(+-1/2) for the heavy-holes. It’s remarkable that by connecting two quantum wells in normal band structure you can also have inverted band structure material and dirac-cone structures as well. It was firstly reported in 2012 with theoretical calculation with modified BHZ-Hamiltonian. S.S.Krishtopenko apply 8x8 kp Hamiltonian for scrupulous study of this structure. So, from the left p

## Slide 33
E1∩H1
E1∩H2
E2∩H1
E2∩H2
150217
150218
150219
Band
Insulator

## Slide 34: Аналогия двуслойного графена

## Slide 35: ДКЯ 150218 в полях до 11Т
Бовкун, Л. С., et al. (2016). "Магнитоспектроскопия двойных квантовых ям HgTe/CdHgTe." Физика и техника полупроводников 50(11): 1544-1560.

## Slide 36: B=30T значительно дополняет «картину»