## Slide 1: Солнечная рентгеновская астрономия
2021 г.
Институт физики микроструктур РАН
Плешков Р. С.

## Slide 3: Термоядерные реакции в ядре
Начало пути фотона
В ядре температура достигает 15 млн °С

## Slide 4: Солнце
Попав в зону лучистого переноса, фотоны достигают следующего слоя в среднем за 170 тысяч лет, теряя при этом часть энергии
Температура фотосферы:
от 6000 °С до 4000 °С
Глубина: 100-400 км
Переходная часть:
20-100 тыс. °С
и занимает 200 км
Корона – самая внешняя солнечная оболочка и самая загадочная…

## Slide 5: Солнечная корона
Температура короны: 1-2 млн. °С
Плотность короны: 108 част./см3 вблизи Солнца
Название корональной линии | Длина волны, Å | Элемент | Равновесная температура, МК
Зелёная | 5302.86 | Fe XIII | 2.5
Красная | 6374.51 | Fe X | 1.8
Ближняя инфракрасная | 7891.94 | Fe X | 2.0
Жёлтая | 5694.42 | Ca XV | 6.3
Вторая красная | 6701.83 | Ni XV | 3.3
Вторая зелёная | 5116.03 | Ni XIII | 2.7
Фиолетовая | 4231.4 | Ni XII | 2.5
Фиолетовая | 3718.0 | Cr XI | 1.9
Наиболее яркие линии эмиссионного спектра солнечной короны в видимой области:
Очень горячая и разреженная

## Slide 6: Солнечная корона
По излучению ионов в короне можно узнать:
Плотность плазмы
Состав
Распределение
Динамику
Потребность наблюдения в рентгеновском диапазоне спектра излучения

## Slide 7: Космические обсерватории для изучения короны Солнца
Первые «крупицы»:
Луна -1
Дальнейшее развитие:
различные серии спутников («Пионер», «Orbiting Solar Observatory», … )
Конец XX века:
-Yohkoh
-Hinode
XXI век:
-Коронас
-SOHO
-TRACE
-STEREO
-SDO

## Slide 8: Основные задачи современной физики Солнца
Изучение природы солнечного цикла
Изучение механизма нагрева короны Солнца
Изучение физики солнечных вспышек

## Slide 9: Требования к оптике
Высокое пространственное разрешение
Высокое временное разрешение
Высокое спектральное разрешение
Всё развитие солнечной астрономии шло по пути улучшение этих характеристик
Вспышка

## Slide 10: Принципиальные оптические схемы
Основные требования к многослойным зеркалам:
- высокий коэффициент отражения
- высокая спектральная селективность
2-зеркальная схема:
Высокое спектральное разрешение
Высокое угловое разрешение
Низкое временное разрешение
1-зеркальная схема:
Низкое спектральное разрешение
Низкое угловое разрешение
Высокое временное разрешение
Схема Гершеля
Схема Ричи-Кретьена
Оптический элемент: многослойное рентгеновское зеркало

## Slide 11: Первое изображение Солнца в рентгене
ФОБОС-1, 1988 г
Изображение канала 17,5 нм
2 канала регистрации:
17,5 нм и 30,4 нм
Диаметр зеркал 30 мм
Разрешение ~10”
λ,нм | 17,5 | 30,4
R,% | 18-20 | 16-20
Δλ,нм | 1,1-1,25 | 2,5

## Slide 12
7 каналов, диаметр 30 мм, тороидальные МЗ (~5”)
λmax, нм | Форма | R, % | Δλ, нм
13,2 | сфера | 64 | 0,5
17,5 | сфера | 54 | 0,85
17,5 | тороид | 45 | 0,85
30,4 | сфера | 25 | 3,4
ТЕРЕК, 1994 г (Коронас-И)
«Коронас – И »
(2 марта 1994 года – март 2001)

## Slide 13
9 каналов, диаметр 100 мм, параболоид (~3”)
λmax, нм | R, % | Δλ, нм
17,8 | 33 | 1,4
30,4 | 17 | 3
СПИРИТ, 2001 г (Коронас-Ф)
«Коронас – Ф»
(31 июля 2001 – декабрь 2005)

## Slide 14
7 каналов, диаметр 100 мм, параболоид (~1,7”)
Солнечная корона в линии FeIX, 171.06A
ТЕСИС, 2009 г (Коронас-Фотон)
«Коронас – Фотон »
(30 января 2009 – декабрь 2009)
Пройден путь по угловому разрешению от 10” до 1,7”

## Slide 15
Спектральный диапазон, нм | Многослойная структура | R, % | Δλ, нм
13,2 | Mo/Si | 67-68 | 0,51
17,1 | Al/Zr | 56 | 0,6
30,4 | Si/B4C/Mg/Cr | 38 (30) | 1
Многослойные зеркала ТЕСИС

## Slide 16: Многослойная отражающая оптика ВУФ-телескопов (ИФМ РАН)
ТЕРЕК
ФОБОС-1
КОРОНАС-И
КОРОНАС-Ф
КОРОНАС-ФОТОН
СПИРИТ
ТЕСИС

## Slide 17: «Yohkoh» и «Hinode»
«Yohkoh»
(Солнечный луч)
Запущен: 30 августа 1991 года
Конец работы:14 декабря 2001
«Hinode»
(Восход Солнца)
Запущен: 23 сентября 2006
Продолжает работать.
Научные инструменты:
Solar Optical Telescope (SOT)
X-ray Telescope (XRT)
EUV Imaging Spectrometer (EIS)
Научные инструменты:
Soft X-ray telescope (SXT)
Hard X-ray telescope (HXT)
Bragg crystal spectrometer (BCS)
Wide-band spectrometer (WBS)

## Slide 18: «Yohkoh» и «Hinode»
Солнечные вспышки
Источник энергии вспышки:
Магнитное поле короны Солнца
Механизм преобразования энергии:
Магнитное пересоединение
Солнечные нити
(обнаружены «Hinode»)

## Slide 19: SOHO
λmax, нм | R, % | Δλ, нм
17,2 | 29 | 1,2
30,4 | 19 | 3,4
2-зеркальные схемы, диаметр МЗ 120 мм,
угловое разрешение 5”
Mo/Si-зеркала
«SOHO»
(запущен 2 декабря 1995)
Солнечная корона в линиях 17,2 нм и 30,4 нм

## Slide 20
2-зеркальные схемы, диаметр МЗ 300 мм
Угловое разрешение 1” (740 км)
Зеркала на λ=17,3 нм Si/Mo2C
R=52%, Δλ=1 нм
TRACE
«TRACE»
(запущен 2 апреля 1998)

## Slide 21: SDO
λ=171 Å
λ=304 Å
λ=94 Å
λ=335 Å
Данные 16.03.2021
с сайта https://sdo.gsfc.nasa.gov
«SDO»
(запущен 11 февраля 2010)
2-зеркальные схемы, диаметр МЗ 200 мм,
угловое разрешение 1,5”
Набор длин волн EUV
13,1, 17,1, 19,3, 21,1 нм – Mo/Si
30,4, 33,5 нм – SiC/Si
Характеристики SiC/Si на 30 нм:
R=17,2%, Δλ=1,5 нм

## Slide 22
АРКА
2-зеркальная схема, диаметр МЗ 250 мм,
угловое разрешение 0,15”
Рекордное угловое разрешение
Угловое разрешение | 0.15” (детали ~ 120 км)
Временное разрешение | 3-5 сек
Диаметр главного зеркала | 25 см
Оптические каналы | 17,2 нм и 30,4 нм

## Slide 23
Оптические схемы и каналы
2-зеркальная Ричи-Кретьена
Узкополосные 13,4 нм, 17,2 нм, 30,4 нм, 58,4 нм
1-зеркальная Шмидта
Узкополосные 30,4 нм и 121,6 нм
2-зеркальная Ричи-Кретьена
Широкополосные 17-21 нм, 24-29 нм, 28-33 нм
КОРТЕС
Диаметры МЗ 40-130 мм

## Slide 24
Канал | АРКА | КОРТЕС
13,2 нм | - | 0,28 нм
17,2 нм | 0,42 нм | 0,42 нм
30,4 нм | 1 нм | 3/1 нм
58,4 нм | - | 9 нм
+ максимальный коэффициент отражения
Полоса пропускания зеркал
Требуемое спектральное разрешение:

## Slide 25
Необходимо Δλ=0,28 нм
Традиционные Mo/Si R=68% Δλ=0,53 нм
λ = 13,2 нм
Перспективное зеркало Mo/Be

## Slide 26
Необходимо Δλ=0,42 нм
Структура | R,% | Δλ, нм
Мировой опыт |  | 
Si/Mo2C | 52 | 1
Al/SiC | 38 | 0,6
Al/Mo/SiC | 53,4 | 0,76
Al/Mo/B4C | 55,5 | 0,875
ИФМ РАН |  | 
Mo/Si | 54 | 0,875
Al/Zr | 56 | 0,6
Al/Si | 48 | 0,35
λ = 17,2 нм

## Slide 27
λ = 17,2 нм
Al/Be
R=69%

## Slide 28
Исследования МЗ типа Be/Al с Si прослойкой
Зеркало | Rтеор | Rэксп
Be/Al | 76.3% | 47%
Al/Si/Be | 75.3% | 51%
Be/Si/Al | 73.5% | 59%
Be/Si/Al/Si | 73.7% | 56%
N.I. Chkhalo, D.E. Pariev, V.N. Polkovnikov et al. / Be/Al-based multilayer mirrors with improved reflection and spectral selectivity for solar astronomy above 17 nm wavelength // Optic Letters, 2017
Введение прослойки кремния приводит к заметному увеличению отражения.
λ = 17,2 нм
Zr/Al R=56%
(ТЕСИС, 2009 г)
Толщина кремниевой прослойки составила около 1 нм.

## Slide 29
Оптимизация толщин МЗ Be/Si/Al и изучение его временной стабильности.
Зеркало | Rтеор | Rэксп
Be/Al | 76.3% | 47%
Be/Al/Si | 75.3% | 51%
Be/Si/Al | 73.5% | 62.5%
Be/Si/Al/Si | 73.7% | 56%
Достигнут рекордный пиковый коэффициент отражения 62.5%.
Измеренные зависимости получены на синхротроне BESSY-II.
λ = 17,2 нм
Р. С. Плешков, С. Ю. Зуев, В. Н. Полковников / Сглаживающий эффект Si слоев в многослойных зеркалах Be/Al для спектрального диапазона 17 – 31 нм // Журнал технической физики, 2020

## Slide 30
λ = 17,2 нм
Необходимо Δλ=0,42 нм
Структура | R,% | Δλ, нм
Мировой опыт |  | 
Si/Mo2C | 52 | 1
Al/SiC | 38 | 0,6
Al/Mo/SiC | 53,4 | 0,76
Al/Mo/B4C | 55,5 | 0,875
ИФМ РАН |  | 
Mo/Si | 54 | 0,875
Al/Zr | 56 | 0,6
Al/Si | 48 | 0,35
Al/Be/Si | 62.5 | 0.3
Максимальный R и минимальная Δλ

## Slide 31
Необходимо Δλ=1 нм и Δλ=3 нм
Структура | R,% | Δλ, нм
Mo/Si | 22 | ~4
Mg/Co | 40 (?) | 1,3
Mg/SiC | 40 (30) | 1,5
Mg/Sc/SiC | 50 (?) | 1,65
Si/B4C/Mg/Cr | 38 (30) | 1,2
Основная проблема – нестабильность коэффициента отражения, снижение со временем
λ = 30,4 нм
ИФМ РАН
ИФМ РАН

## Slide 32
Необходимо Δλ=1 нм и Δλ=3 нм
Структура | R,% | Δλ, нм
Mo/Si | 22 | ~4
Mg/Co | 40 (?) | 1,3
Mg/SiC | 40 (30) | 1,5
Mg/Sc/SiC | 50 (?) | 1,65
Si/B4C/Mg/Cr | 38 (30) | 1,2
Al/Be/Si | 34 | 0,9
λ = 30,4 нм
ИФМ РАН
ИФМ РАН
Рекордное спектральное разрешение у Al/Be/Si

## Slide 33
λ = 30,4 нм
Многослойное зеркало Be/Mg
Сильное окисление на воздухе
теория
эксперимент
V. N. Polkovnikov, N. I. Chkhalo, R. S. Pleshkov / Stable high-reflection Be/Mg multilayer mirrors for solarastronomy at 30.4 nm // OpticsLetters, 2019

## Slide 34
λ = 30,4 нм
V. N. Polkovnikov, N. I. Chkhalo, R. S. Pleshkov / Stable high-reflection Be/Mg multilayer mirrors for solarastronomy at 30.4 nm // OpticsLetters, 2019
Структура | R,% | Δλ, нм
Mo/Si | 22 | ~4
Mg/Co | 40 (?) | 1,3
Mg/SiC | 40 (30) | 1,5
Mg/Sc/SiC | 50 (?) | 1,65
Si/B4C/Mg/Cr | 38 (30) | 1
[Mg/Be]/Alcap | 56 | 1,6
Многослойное зеркало [Mg/Be]/Alcap
Рекордный коэффициент отражения и временная стабильность R в течение, как минимум, 2 лет

## Slide 35
λ = 58,4 нм
Необходимо Δλ=9 нм
Структура | R,% | Δλ, нм
Ru/Al | 23.8 | 28
Mo/Al | 26 | 10
Si/Al/Sc | 21.4 | 6.3

## Slide 36: Крепление зеркал в аппаратуре
Сравнение зеркал обсерваторий
ТЕСИС (2009 г) — 80 мм
и АРКА (после 2022 г) — 250 мм
Подложка со сверхточной формой для обсерватории АРКА.

## Slide 37: Спасибо за внимание!

## Slide 38: STEREO-A и B
https://stereo.gsfc.nasa.gov/10year/
«STEREO»
(запущены 26 октября 2006)