## Slide 1: Диффузия в твердом теле
Аспирант 3 курса:
Калинников М.А.
23 марта 2023 г.
ИФМ РАН

## Slide 2: План выступления
1) Введение
2) Одномерное уравнение Фика
3) Атомные механизмы диффузии
4) Поверхностная диффузия
5) Вынужденная диффузия

## Slide 3: Введение
Диффузия — это процесс переноса частиц из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией.
Применение диффузии в технологии:
Изменение типа проводимости полупроводника;
Управление концентрацией легирующих примесей;
Формирование n, p областей в транзисторах;
Металлизация поверхности;
Диффузионная сварка материалов;
Поверхностная закалка металлов.

## Slide 4: Одномерное уравнение Фика
Первый закон Фика:
Второй закон Фика:
J-скорость переноса вещества через сечение единичной площади; С-концентрация растворенного вещества; x –координата, совпадающая с направлением потока; t-время; D-коэффициент диффузии
Диффузия из бесконечного источника:
Диффузия из ограниченного источника:
На поверхность осаждено фиксируемое количество примеси Сs или постоянное общее числом атомов S на единицу площади
Примесь к поверхности кристалла поступает из внешнего источника непрерывно и поток ее все время одинаков.

## Slide 5: Концентрационные зависимости коэффициента диффузии
Диффузия из
бесконечного источника:
Диффузия
из ограниченного источника:
Для нахождения D (C) необходимо измерить профиль концентрации.

## Slide 6: Анализ Больцмана – Матано
Лабораторный практикум «Расчет концентрационной зависимости коэффициента взаимной диффузии
в твердых растворах двухкомпонентных систем» Уральский государственный университет 2006 г.
Концентрационные зависимости коэффициентов диффузии необходимы для характеристики процессов химико-термической обработки, растворения сложных карбидов в сталях при термической обработке, спекания порошковых материалов и т.д.
Метод диффузионных пар:
Распределение концентрации одного из компонентов по координате – С(Х) в диффузионной паре после отжига, где Х0 - исходная граница раздела образцов, составляющих диффузионную пару; Хм - координата плоскости Матано; CM - концентрация элемента на плоскости Матано;
;
SАОВ = SEOD;
С1
С2

## Slide 7: Методы проведения диффузионных процессов
Температура диффузии должна:
обеспечивать достаточно высокие значения D примесей,
не приводить к нарушению поверхности полупроводниковой пластины.
В замкнутом объеме
Методы диффузии
В открытой трубе
в протоке газа-носителя
В полугерметичном контейнере
1- высокотемпературная печь; 2 - запаянная ампула; 3 - подложка; 4 – источник примеси.
3 – источник примеси; 4 – подложка.
2 - нагреватели; 3 – держатель подложки;
4 – подложки.
И.Г.Пичугин, Ю.М.Таиров. Технология полупроводниковых приборов: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1984. (с 179).
E-энергия
активации диффузии

## Slide 8: Модель атомных механизмов диффузии в 2D решетке
Вакансионный механизм
Межузельный
механизм
Эстафетный механизм
Краудионный
механизм
Обменный
механизм
Бокштейн Б.С. «Диффузия в металлах»,1978.
1
2
3

## Slide 9: Диффузия по границам зерен
А. Д. Васильев, Вестн. Сам. гос. техн. унта. Сер. Физ.-мат. науки, 1996, выпуск 4, 131–138
Зернограничная диффузия в модели Фишера:
Граница зерна представляет собой тонкий слой материала с высоким коэффициентом диффузии, лежащий между двумя полубесконечными зернами, коэффициент диффузии в которых имеет более низкое значение.
Коэффициент диффузии по границе зерна и коэффициент диффузии в объеме не зависят от концентрации диффундирующих атомов.
Зернограничная диффузия — диффузия в твердых поликристаллических телах, сосредоточенная в узких (толщиной в несколько атомных слоев) зонах на границе зерен с различной кристаллографической ориентацией.

## Slide 10: Диффузия по дислокациям
Диффузия по дислокациям в модели дислокационных трубок:
1)Внутри дислокационной трубки выполняется закон Фика для диффузии в однородной среде, а коэффициент диффузии в трубке выше чем в объеме.
2) D не зависит от концентрации.
3) Концентрация радиально однородна
4) Плотность дислокаций мала и они изолированы.
Решение для диффузии
из бесконечного источника:
Mimkes J., Wuttig M. Exact solution for a model of dislocation pipe diffusion //Physical Review B. – 1970. – Т. 2. – №. 6. – С. 1619.
Самодиффузия Теллура

## Slide 11: Диффузия по дислокациям
Доброхотов Э.В. Физика твердого тела, 2005, том 47, вып. 12
Диффузия в дислокационном Ge
Модель «жидкого» ядра дислокации:
D`=D при температуре плавления.
D`- коэффициент диффузии по дислокациям
D-коэффициент диффузии в расплаве.
Расчет дает значение D на 5 порядков меньше, чем в экспериментах.
K — некоторая постоянная, S — сечение дислокации, D и D`— коэффициенты диффузии в объеме и вдоль дислокации соответственно, C0 — концентрация примеси вдоль дислокации.

## Slide 12: Геттерирование
Геттерирование- процесс удаления и дезактивации дефектов.
Одним из методов геттерирования является создание слоя с нарушенной кристаллической структурой, в котором осуществляется диффузия по протяженным дефектам.
Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2018. Т. 21, No 1. C. 5—17.
Образование SiOx внутри структур
Воздействие преципитатов оксида кремния на дислокации приводит к тому,
что последние начинают притягивать к себе примеси тяжёлых металлов,
освобождая, таким образом, поверхность от примесей.

## Slide 13: Диффузиионные эффекты
https://cyberpedia.su/11x1ac5.html
Процесс взаимной диффузии в твердых телах описывается различными парциальными коэффициентами диффузии компонентов DA и DВ.
Смещение границы раздела между двумя фазами называется эффект Киркендалла.
Образование макроскопических пор из-за поглощения внутренними неоднородностями избыточных вакансий называется эффектом Френкеля.

## Slide 14: Диффузиионные эффекты
Hrytsak R. et al. Identification of the Kirkendall effect as a mechanism responsible for thermal decomposition of the InGaN/GaN MQWs system //New Journal of Physics. – 2022. – Т. 24. – №. 12. – С. 123007.
Идентификация эффекта Киркендалла как механизма, ответственного за термический распад системы МКЯ InGaN/GaN

## Slide 15: Поверхностная диффузия
Поверхностная диффузия — процесс диффузии, происходящий на поверхности конденсированного тела в пределах первого поверхностного слоя атомов (молекул) или поверх этого слоя.
https://studme.org/391094/tehnika/zarozhdenie_rost_pokrytiy_usloviyah_ionnoy_bombardirovki
Поверхностная диффузия играет определяющую роль в процессах роста тонких плёнок, формирования наноструктур на поверхности подложек и спекания керамики.

## Slide 16: Поверхностная диффузия
В большинстве случаев адсорбированная частица становится подвижной из-за термической активации и ее движение имеет вид случайного блуждания.
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOLOVEV/UCH/Tab/Lecture%206.doc
Среднеквадратичное смешение атома, v и λ частота и длина пересока, t-время, z - число соседних положений, куда может перескочить атом.

## Slide 17: Оценка коэффициента поверхностной диффузии
Seebauer E. G., Allen C. E. Estimating surface diffusion coefficients //Progress in surface science. – 1995. – Т. 49. – №. 3. – С. 265-330.

## Slide 18: Атомные механизмы поверхностной диффузии
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOLOVEV/UCH/Tab/Lecture%206.doc
Прыжковый
механизм
Атомный обмен
Вакансионный механизм

## Slide 19: Поверхностная диффузия кластеров
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_diffusion
Кластерная диффузия включает движение атомных кластеров размером от димеров до островков, содержащих сотни атомов.
Индивидуальные механизмы:
Последовательное
перемещение
2) Краевая диффузия
3) Испарение и конденсация
4) «Чехарда»
(4)
Вид сверху
Вид сбоку

## Slide 20: Поверхностная диффузия кластеров
Диффузия адатома на поверхности кластера
С точки зрения энергии, движение адатома на поверхности кластера идентично движению адатома на поверхности кристалла, но с точки зрения энтропии эти два случая имеют существенное различие.
Булушова Л. С., Чичигина О. А. Влияние энтропийных эффектов на диффузию адатома на поверхности кластера //Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. – 2010. – №. 2. – С. 31-36.
Seebauer E. G., Allen C. E. Estimating surface diffusion coefficients //Progress in surface science. – 1995. – Т. 49. – №. 3. – С. 265-330.
v и λ частота и длина пересока, z - число соседних положений, куда может перескочить атом, S- энтропия, H-энтальпия.

## Slide 21: Поверхностная диффузия кластеров
https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_diffusion
Дислокационный механизм
Скольжение
Переползание
Сдвиг
Коллективные механизмы:

## Slide 22: Поверхностная диффузия кластеров
Кластеры золота на поверхности графита
Кластер будет передвигаться если его взаимодействие с подложкой слабое (большая разница в постоянных решетки) + коллективные эффекты
Краснова А. К., Чичигина О. А. Ускорение Ферми как возможный механизм быстрой диффузии кластеров золота на поверхности графита //Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. – 2012. – №. 1. – С. 48-53.

## Slide 23: Вынужденная диффузия
Вынужденная диффузия возникает под действием внешних сил и, как правило, приводит не к выравниванию, а к увеличению градиента концентрации.
В зависимости от природы внешних сил, различают следующие основные виды вынужденной диффузии: термо-, баро-, электро- и восходящую диффузию.
Термодиффузия происходит под действием градиента температуры dT/dx.
Tucker W. C., Schelling P. K. Thermodiffusion in liquid binary alloys computed from molecular-dynamics simulation and the Green-Kubo formalism //Computational Materials Science. – 2016. – Т. 124. – С. 54-61.
Бародиффузия идет под действием поля тяжести или давления dP/dx.
Plow
Phigh
Mheavy
Mlight
Tlow
Mheavy
Mlight
Thigh
Эксперименты

## Slide 24: Вынужденная диффузия
Электродиффузия протекает под действием градиента электрического потенциала.
Rubinstein I. Electro-diffusion of ions. – Society for Industrial and Applied mathematics, 1990.
C- концентрация ионов, D- коэффициент диффузии иона, μ-подвижность,
q-заряд иона, F- постоянная Фарадея, φ-электростатический потенциал.
Z- кратность ионизации,E-внутреннее электрическое поле.
Горшков О. Н. и др. Резистивное переключение в мемристорах на основе гетероструктур Ag/Ge/Si //Письма в Журнал технической физики. – 2020. – Т. 46. – №. 2. – С. 44-46.
Диссертация
Переключение мемристора на основе
Ag/Ge/Si осуществляется
за счет электродиффузии
ионов Ag+ по прорастающим дислокациям

## Slide 25: Восходящая диффузия
Восходящая диффузия протекает под действием градиента упругих напряжений.
При восходящей диффузия поток диффундированного компонента направлен в сторону увеличения градиента концентраций.
Гегузин Я. Е. Восходящая диффузия и диффузионное последействие //Успехи физических наук. – 1986. – Т. 149. – №. 5. – С. 149-159.

## Slide 26: Заключение
Коэффициент диффузии зависит от:
Внешних параметров
Внутренних свойств системы и ее компонентов
Контролируемо
Не контролируемо/
Частично
контролируемо