## Slide 1: Обзор модели Зигмунда о распылении аморфного твёрдого тела под действием ионно-пучковой бомбардировки
Докладчик:
Чернышев Алексей Константинович Аспирант 2 курса (ИФМ РАН)
Научный руководитель:
Пестов Алексей Евгеньевич Заведующий лабораторией 8133
ИФМ РАН - 2023 год
Институт физики микроструктур РАН

## Slide 2: План доклада
История
Различные применения ионного распыления
Характеристики ионного распыления
Предложенный Зигмундом подход
Сравнение модели с реальность.

## Slide 3
Сэр Уильям Роберт Гроув
(1852)
Первое упоминание «распыления»
Питер Зигмунд
1969
вышла работа, которая стала основой для современного представления физического распыления
Гюнтершульце и Толльмин впервые обратили внимание на изменение рельефа поверхности в результате ионной бомбардировки. (1942)

## Slide 4
Различные применения
ионного распыления
Нанесение тонких пленок
Профилирование по глубине для анализа тонких пленок
Очистка поверхности в условиях вакуума
Травление ионным пучком
Сглаживание поверхности и придание ей рисунка
Формирование нано/микроструктур

## Slide 6
Инертные газы позволяют проводить ионное травление,
и не появляется плёнка на поверхности

## Slide 7
Скорость процесса ионного распыления
[aт/м2с] – поток атомов вещества
[кг/м2с] – поток массы вещества
[м/с] – толщина слоя вещества

## Slide 8
Взаимодействие ионов с материалом
Параметры, определяющие характер взаимодействия:
Энергия бомбардирующего иона
Масса и размер иона и атомов материала
Атомный номер материала
Состояние поверхности материала
Структура материала

## Slide 9
Классификация механизмов распыления
Режим прямого
выбивание
Режим
линейных каскадов
Режим тепловых пиков

## Slide 10
Предложенный Зигмундом подход
Коэффициент распыления представляется как произведение двух факторов
Константа, зависящая от свойств материала
Энергия первичного иона, поглощённая в приповерхностном слое
N - концентрация атомов мишени, Sn - сечение ядерного торможения,
a = a(М1/М2)

## Slide 11
Экранированный Кулоновский потенциал
- радиус экранирования Томаса Ферми
- функция экранирования
- потенциал с учётом экранировки

## Slide 12
Схема пролёта иона на расстоянии b от атома мишени

## Slide 14
для низкоэнергетических столкновений m=0 и Гm =0,608.
Параметр выражаетсятся через пороговую энергию Us

## Slide 15
Теория Зигмунда (небольшие энергии иона)
- Пороговая энергия распыления;
-Коэффициент передачи энергии от иона к атому;
- Энергия сублимации вещества;
- Массы налетающего иона и атома распыляемого материала;
Для области энергий менее 1 кэВ (преобладают упругие столкновения):
При падении Ar на Cu экспериментальное значение Y ≈ 6

## Slide 16
Эмпирическая функция от соотношения масс

## Slide 17
зависимость от угла падения

## Slide 18
Теория Зигмунда (высокие энергии иона)
Для областей больших энергий и средних масс ионов (преобладают ядерные столкновения):
- приведённая энергия ионов
- сечение ядерного торможения ионов
- Атомные номера атома распыляемого материала и иона газа
- Массы иона и распыляемого атома
- Приведённое сечение ядерного торможения

## Slide 19
Изучение SiO2
Зависимости коэффициента распыления SiO2от энергии, нейтрализованными ионами ArиNe. Слева-результат моделирования; справа-значения, полученные из экспериментов при нормальном падении;

## Slide 20
Зависимости коэффициента распыления SiO2 от угла падения, нейтрализованных ионов Ar и Ne. Слева-результат моделирования; справа-значения, полученные из экспериментов;

## Slide 22
Спасибо за внимание!