## Slide 1: Стали сплавы и так далее
Нечай АН

## Slide 2: Содержание доклада
Прочность конструкций
Чугуны
Стали
Легированные стали
Нержавеющие стали
Цветные металлы
Пластмассы

## Slide 3: Твердость
Твердость – способность материалу сопротивляться внедрению индентора.
Обозначения твердости по Бринелю HB; по Роквеллу HR; по Виккерсу HV;
Твердые материалы меньше деформируются и обладают меньшим коэффициентом линейного расширения.

## Slide 4: Прочность
σт – предел текучести, В – предел прочности
σ=F/A σ – механическое напряжение Па, F-сила, А- площадь поперечного сечения.
Прочность – свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.

## Slide 5: Прочность
Первая теория прочности (гипотеза наибольших нормальных напряжений).
Опасное состояние материала при сложном напряженном состоянии наступает когда наибольшее по модулю главное напряжений достигает предельного значения для заданного материала при простом растяжении (сжатии). Условия прочности при растяжении и сжатии:
Первая теория прочности дает положительные результаты лишь для некоторых хрупких и достаточно однородных материалов (стекло, гипс, некоторые ви­ды кера­ми­­ки).
Вторая теория прочности (гипотеза наибольших линейных деформаций).
Условия прочности при растяжении и сжатии имеют вид:
Вторая теория прочности не подтверждается опытами с плас­тич­­­ны­ми материалами. Она дает удовлетворительный результат при опы­­тах с хру­п­кими материалами, но лишь для некоторых типов нап­ря­женных со­с­то­яний.
Третья теория прочности (гипотеза наибольших касательных напряжений).
Условие прочности по третьей теории прочности имеет вид:
Третья теория прочности подтверждается результатами опытов для пластичных материалов, одинаково сопротивляющихся растяже­нию и сжа­­тию, а потому ее можно назвать теорией (гипотезой) плас­ти­ч­ности. Она согласуется также и с результатами опытов для все­сто­­роннего сжа­тия. Для хрупких материалов результаты опытов не соот­ветствуют треть­ей теории.

## Slide 6: Прочность
Четвертая теория прочности (гипотеза энергии формоизменения).
Согласно данной теории прочности опасное состояние материала при сложном напряженном состоянии наступает тогда, когда удельная потенциальная энергия изменения формы достигает предельного для данного материала значения:
Пятая теория прочности (гипотеза прочности Мора).Данная гипотеза прочности учитывает различие в свойствах материалов при растяжении и сжатии. Условие прочности по гипотезе Мора имеет вид:
Достоинством энергетической теории прочности является то, что она учи­тывает все три главные напряжения, хорошо согласуется с ре­зу­льта­та­ми опытов над пластичными материалами, для которых она является бо­лее точной, чем третья теория.
На практике в настоящее время ведется расчет по четвертой теории прочности.
Для расчетов неоднородных материалов либо температурных напряжений часто выбирается критерий прочности. Данные критерии прочности известны для каждой группы задач.
Пятая теория прочности нашла применение при расчетах бетонных и железобетонных конструкций.
Клас­си­чес­­кие и энергетическая теории прочности неприменимы для анизо­тро­п­ных ма­те­ри­алов.

## Slide 7
Чугун
Слаболегированная сталь
Углеродистая сталь
Легированная
сталь
Нержавеющая
сталь
Обычные стали
Инструментальная
Износостойкая
Жаростойкая
Магнитная
Никелевая
Специальные стали
Медь
Титан
Алюминий
Цветные сплавы
Термопластичные пластмассы
Термореактивные
пластмассы
Резины
Неметаллы

## Slide 8: Марочник сталей и сплавов
Расшифровка марки стали
38ХН3МФА – 0,38-С; 1-Cr; 3-Ni; 0,35-Mo; 0,15-V; автоматная
30ХГСА – 0,3-С; 1-Cr; 1-Mn; 1-Si; автоматная
Содержание элементов указывается в процентах.
Х-хром (твердость); Н-никель (коррозионостойкость);
Г-марганец (вязкость); В-вольфрам (жаропрочность);
М-молибден (жаропрочность); Ф-ваннадий (цикличные нагрузки);
Т-титан; Ю-алюминий - (раскислители)
Д-медь; С-кремний – (спец. присадки)
А –автоматная; Ш-шарикоподшипниковая; Р-быстрорежущая; Э-электротехническая; С-строительная; ЭИ – нестандартная
к – кипящая; пс – полуспокойная сталь; сп – спокойная сталь

## Slide 9: Чугуны
Чугун это композит в котором карбиды выделяются из стали, пример - аносовский булат.
Как правило чугун очень твердый и хрупкий. Чугун легко обрабатываются, антифрикционен, нечувствителен к вибрациям, отлично льется.
Литейный
Серый
Ковкий
Высоколегированый
С шаровидным графитом
Специальный
Л1
СЧ20
КЧ35-10
ХЧ-32
ВЧ40
Прекрасно льется
Часто используемый
Прочный, вязкий
Очень жаропрочный, химически стойкий
Высокопрочный

## Slide 10: Углеродистая сталь
Углеродистые стали – обыкновенные конструкционные, основной параметр – дешевизна и удовлетворительные свойства. Углеродистые стали мягкие, при охлаждении охрупчиваются, корродируют.
Литейная
Обыкновенная
Повышенного качества
Низколегированная качественная
Л1
Ст3сп
Ст20
09Г2С
Обыкновенная литейная. Литые и сварные конструкции. Дешевая хорошо обрабатывается.
Обыкновенная конструкционная.
Дешевая хорошо обрабатывается.
У китайцев используется Ст0
Конструкционная, повышенное качество.
Дешевая хорошо обрабатывается
Марганцевая, повышенное качество, материал обечаек, сосудов, хорошо обрабатывается
Повышенного качества
Ст45
Метизная, повышенное качество.
Дешевая хорошо обрабатывается.

## Slide 11: Слаболегированная сталь
Слаболегированные стали – конструкционные с улучшенными параметрами, баланс дешевизны и хороших свойств. Стали износостойкие, ударно-вязкие, корродируют. Термообрабатываются.
Конструкционная хромистая
20Х
Повышенная прочность и износостойкость. Втулки, шпиндели. Хорошо обрабатывается.
Конструкционная хромистая
40Х
Повышенная прочность и износостойкость. Шестерни, коленвалы. Хорошо обрабатывается.
Конструкционная высококачественная хромистая
38Х2МЮА
Большая прочность, твердость и износостойкость. Цилиндры, плунжеры. Хорошо обрабатывается.

## Slide 12: Легированная сталь
Легированные стали – стали с особыми условиями эксплуатации, основной параметр – специальные свойства. Легированные стали твердые, вязкие, требуют термообработки, хрупчиваются при неправильной термообработке, корродируют, плохо варятся.
Легированная конструкционная
Хромистая коррозионностойкая
Никелевая
12Х2Н4А
20Х13
0Н9
Цементируемый мартенсит. Особо ответственные детали. Шестерни, валы. Особая термообработка, корродирует.
Мартенсит. Материалы с повышенными ударными нагрузками, особопрочные метизы. Плохо обрабатывается, вариться.
Стареющий аустенит. Ответственные детали, жаропрочная, криогенная. Отличные свойства, необрабатывается.
Высокопрочная хромоникелевая
07Х16Н6
Аустенит-мартенсит. Особо ответственные конструкционные элементы. Криогенная, удовлетворительно обрабатывается
Легированная конструкционная
20ХН3А
Цементируемый мартенсит. Особо ответственные детали. Шестерни, валы. Особая термообработка, корродирует.
Нержавеющая стареющая
18Х15Н24В15ТР
Конструкционная, криогенная, средние свойства, отлично обрабатывается.

## Slide 13: Нержавеющая сталь
Нержавеющие стали – хромоникелевый аустенит, конструкционные стали с особыми условиями эксплуатации, основной параметр – специальные свойства. Нержавеющие стали вязкие, хорошо обрабатываются, варятся.
Нержавеющая аустенитная
Нержавеющая экономнолегированная
12Х18Н9Т
10Х14Г14Н4Т
Аустенит. Ответственные конструкционные детали. Отлично обрабатывается, варится. Немагнитна.
Дешевый аналог 12Х18Н10Т, менее прочна, пластична, ударновязка.
Стабильная аустенитная
03Х20Н16АГ6
Стабильный аустенит, аналог 12Х18Н10Т. Особо ответственные сверх низкотемпературные конструкционные элементы.
Нержавеющая аустенитная
04Х18Н10
Аустенит. Аналог, но более вязкая чем 12Х18Н10Т. Ответственные детали при низких температурах.

## Slide 14: Специальная сталь
Инструментальная
Жаростойкая
Железо-никелевый сплав (инвар)
У12
4Х18Н25С2
36НХ
Углеродистая. Очень твердая, хрупкая, не обрабатываются, не любят нагрев.
Жаропрочная высоколегированная. Рабочая температура до 1000С. Плохо обрабатывается, вариться.
Железо, часто с серой/кремнием, холоднокатаная. Корродирует, очень мягкая, обработка меняет магнитные свойства.
Износостойкая
110Г13Л
Высокомарганцевая. Очень устойчива к истиранию, броневая. Литьевая, плохо обрабатывается.
Быстрорежущая
Р6М5
Вольфрамовый композит. Очень твердая, теплостойкая, обрабатывается специальным образом.
Магнитомягкая
1211
Малое линейное расширение, конструкционная, криогенная, плохонькие свойства, отлично обрабатывается, корродирует.

## Slide 15: Алюминиевые сплавы
Дюралюмин
Алюмомагний
(мангалий)
Д16
АМг4
Al-Cu-Mg. Сравнительно прочны. Конструкционный материал авиации.
АМЦ
АМц
Al-Mn. Детали изготавливаемые штамповкой. Малопрочен, криогенный материал.
Силумин
АК12
Al-Si. Литейный. Слабонагруженый конструкционный материал. Сравнительно прочен и износоустойчив, хрупок, Хуже дюралюмина.
Al-Mg. Малопрочны, пластичны. Слабонагруженные конструкционные сплавы.
Алюминиевые сплавы – мягкие и легкие, легко обрабатываются, сложно варятся. Легкоплавкие, коррозионно стойки.
Сплав АД
АД31
Al-Mg-Si. Прочны, криогенный материал, пластичны. Нагруженные конструкционные сплавы.

## Slide 16: Медные сплавы
Латунь
Алюминиевая бронза
Л63
БрАЖМц10-3-1,5
Cu-Zn. Повышенная прочность в сравнении с медью. Конструкционный, метизный материал. Коррозионностоек.
Оловяная бронза
БрОФ4
Cu-Sn. Более прочны чем латуни. Криогенный материал, антифрикционен. Конструкционный, метизный материал. Коррозионностоек.
Медь
М0
Чистая медь. Конструкционный материал, криогенный. Вязкий, пластичный, сравнительно прочный материал. Коррозионностоек. Очень хорошо обрабатывается, варится.
Cu-Al-Fe-Mn. Повышенная прочность. Антифрикционен. Монетный сплав.
Медные сплавы – пластичные, вязкие, антифрикционные, легко обрабатываются, варятся. Коррозионно стойки.
Бериллиевая бронза
БрБ-2
Cu-Be. Повышенная упругость, прочность, антифрикционен. Пружины и упругие элементы.

## Slide 17: Титановые сплавы
Среднепрочный титан
ВТ5-1
Ti-Al-Sn. Аналог ВТ1 но прочнее. Материал обечаек и сосудов.
Высокопрочный титан
ВТ6
ВТ22
Прочность сравнима с прочностью стали. Детали изготавливаемые штамповкой. Криогенный материал. Материал конструкций, обечаек и сосудов
Технический титан
ВТ1-0
Конструкционный материал, штампуется. Прочность не высокая, криогенный материал.
Титановые сплавы – легкие и сравнительно малопрочные, пластичные и вязкие, легко обрабатываются, не варятся. Очень коррозионно стойки.

## Slide 18: Термопластичные пластики
Полистирол
Фторполимеры
Обычный
Ударопрочный
АБС-композит
Фторопласт
Малопрочные конструкционные элементы. Жесткий материал, склонен к растрескиванию, диэлектрик.
Поливинилхлорид
Винипласт
Перхлорвиниловые смолы
Малопрочные трубы, обечайки. Химически и коррозионностоек. Коррозионно стоек. Химическое машиностроение.
Полиолефины
Полиэтилен
Полипропилен
Малопрочные конструкционные элементы. Мягкий материал. Устойчив к ударам, коррозионностоек, диэлектрик.
Криогенный материал. Малопрочен, пластичен, текуч. Слабонагруженные конструкционные элементы. Очень стоек химически. Антифрикционен. Диэлектрик.
Термопластичные пластики – мягкие и легкие, легко обрабатываются. Легкоплавкие, коррозионно стойки, диэлектрики.

## Slide 19: Термореактивные пластики
Эпоксидный полимер
Углепластик
ЭД
УКН
КМУ-4
Кевлар
Прочные и особо прочные конструкционные элементы. Жесткий материал, склонен к растрескиванию, диэлектрик.
Стеклопластик
СВАМ
АГ-4
Высокая прочность. Легкость, склонность к расслоению, не обрабатывается.
Фенопласт
Бакелит
Прочные конструкционные элементы. Мягкий материал. Устойчив к ударам, коррозионностоек, диэлектрик.
Термореактивные пластики – жесткие и легкие, легко обрабатываются. Коррозионно стойки, диэлектрики.
Высокая прочность. Легкость, склонность к расслоению, не обрабатывается.

## Slide 20: Резины
Морозостойкие
Диэлектрические
Специальный каучук, эксплуатация ниже -60 С.
Химически стойкие
На основе силоксанов.
Общего назначения
Бутадиеновый каучук, наполнитель – как правило углерод.
Резины – допускают значительную деформацию, применяются как уплотняющие элементы.
Специальный неуглеродный наполнитель.
Электропроводящие
Углеродный наполнитель.

## Slide 21: Спасибо за внимание!