## Slide 1: Основы физического распыления
Аспирант 2 курса: Михайленко Михаил Сергеевич
Научный руководитель: зав. лаб. 133 к.ф-м.н. Пестов Алексей Евгеньевич

## Slide 2: План выступления
1. Определение распыления
2. Немного истории
3. Классификация механизмов распыления
4. Особенности распыления
  4.1. Зависимость коэффициента распыления от атомного номера бомбардируемого иона
  4.2. Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для аморфных материалов)
  4.3. Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для кристаллических материалов)
  4.4. Зависимость коэффициента распыления от энергии ионов
  4.5. Чувствительность коэффициента распыления к изменениям температуры
  4.6. Распыление многокомпонентных мишеней
  4.7. Эволюция поверхности при распылении (по модели Б-Х)
  5. Решаемые задачи
    5.1. Спектроскопия ионного рассеяния
    5.2. Ионная имплантация
    5.3. ВИМС
    5.4. Магнетронное распыление
    5.5. Ионное травление

## Slide 3: Явление физического распыления
Распыление – эмиссия атомов с поверхности твёрдого тела при его бомбардировке заряженными или нейтральными частицами
Коэффициент распыления – статистическая величина, показывающая отношение числа выбитых частиц к числу налетающих
- Пороговая энергия

## Slide 4: История открытия
Сэр Уильям Роберт Гроув
(1811 – 1896)
Первое упоминание «распыления» 1852 год
Гюнтершульце и Толльмин впервые обратили внимание на изменение рельефа поверхности в результате ионной бомбардировки. (1942)
J. Stark, Zeits. f. Elektroch. 14, 754 (1908)
Впервые распыление описано
на основе соударений атомов
В 1969 вышла работа Питера Зигмунда, которая стала основой для современного представления физического распыления
В 1988 году Марк Брэдли впервые описал процесс формообразования структур на поверхности в ходе ионного облучения

## Slide 5: Описание физического распыления
где Θ – угол рассеяния центра масс в системе двух частиц, а γ – коэффициент передачи энергии:
Кинетическая энергия, переданная частице:

## Slide 6: Описание физического распыления по Зигмунду
Кинетическое уравнение Больцмана:
Основные положения модели:
Мишень одноатомная;
Изотропная
Однородная
Плоская и полубесконечная
Столкновения являются парными
Энергии ионов значительно больше эффективной поверхностной
Тормозная способность:
Условие применимости
Потенциал взаимодействия Борна-Майера:

## Slide 7
Bohdansky
Yamamura
Shulga
- Формула Bohdansky
Формула Yamamura -
-Формулы Shulga
Другие представления

## Slide 8: Описание физического распыления

## Slide 9: Описание физического распыления
Модель
TRIM&SRIM08
5 Å

## Slide 10: Классификация механизмов распыления
R. Behrisch, G. Maderlechner, and B.M.U. Scherzer. The Sputtering Mechanism for Low-Energy Light Ions. Journal of Applied Physics, 18:391 (1964)

## Slide 11: Классификация механизмов распыления
Прямое выбивание
(Knock-on)
Линейные каскады
(Linear cascades)
Шипа
(Spike)
Несколько сотен эВ
Порядка кэВ
Десятки кэВ и выше
Режимы

## Slide 12: Зависимость коэффициента распыления от атомного номера бомбардируемого иона
Технология тонких пленок: справочник/ под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. Пер. с англ., под ред., М.И. Елинсона, Г.Г. Смолко. Т.1. М: Сов. Радио.1977, 664 с.
Типичные значения Y - в максимуме от 10-2 ат/ион (лёгкие ионы) до (1-5)·10 ат/ион (тяжёлые ионы)
20
40
60
80

## Slide 13: Зависимость коэффициента распыления от атомного номера бомбардируемого иона

## Slide 14: Зависимость коэффициента распыления от энергии ионов

## Slide 15: Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для аморфных материалов)
Угловая зависимость имеет наибольший прикладной интерес, однако, всё еще недостаточно изучена
n – зависит от масс иона и атома мишени

## Slide 16: Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для аморфных материалов)
Угловая зависимость имеет наибольший прикладной интерес, однако, всё еще недостаточно изучена
n – зависит от масс иона и атома мишени

## Slide 17: Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для аморфных материалов)
Угловая зависимость имеет наибольший прикладной интерес, однако, всё еще недостаточно изучена
n – зависит от масс иона и атома мишени

## Slide 18: Зависимость коэффициента распыления от угла падения ионов на поверхность (для кристаллических материалов)

## Slide 19: Чувствительность коэффициента распыления к изменениям температуры
Коэффициент распыления не сильно зависит от температуры в независимости от энергии ионов

## Slide 20: Распыление многокомпонентных мишеней
Где Uo – высота поверхностного барьера для одноэлементного вещества i-го сорта и Uoi –высота поверхностного потенциального барьера для атома i-го сорта в сплаве. (Y)i – коэффициент распыления простой мишени, состоящий из атомов i-го сорта.
Откуда видно, что преимущественно распыляется слабее связанная компонента
Для случая двухкомпонентных мишеней с примерно равными атомными массами мишеней :
Zerodur = SiO2(68,6%)+Al2O3(18,5%)+Li2O(9,1%)+P2O5(3,8%)
Ситалл = SiO2(60.5%) + Al2O3(13.5%) + TiO2(10%) + CaO(8.5%) + MgO(7.5%)

## Slide 21: Эволюция поверхности при распылении
Основной вывод работы:
На поверхности преимущественно распыляется вогнутость, нежели выпуклость.
Облучение поверхности ионным пучком не под нормалью часто приводит к появлению модуляции высоты на поверхности аморфных тел, причем длины волн этих модуляций лежат обычно в пределах 0.1 – 1 мкм, хотя можно наблюдать и более короткие, например, до 250 ангстрем

## Slide 22: Эволюция поверхности при распылении
Основной вывод работы:
На поверхности преимущественно распыляется вогнутость, нежели выпуклость.
Облучение поверхности ионным пучком не под нормалью часто приводит к появлению модуляции высоты на поверхности аморфных тел, причем длины волн этих модуляций лежат обычно в пределах 0.1 – 1 мкм, хотя можно наблюдать и более короткие, например, до 250 ангстрем

## Slide 23: Задачи, связанные с распылением
Рассеяние (отражение) падающего иона;
Выбивание электронов с поверхности мишени;
Внедрение (имплантация);
Нарушение структуры приповерхностного слоя;
Выбивание атомов мишени;
Спектроскопия ионного рассеяния
Прецизионное легирование
Аморфизация
ВИМС, ионное травление, напыление плёнок

## Slide 24: Задачи, связанные с распылением
Рассеяние (отражение) падающего иона;
Спектроскопия ионного рассеяния
Ионную спектроскопию низких энергий (1-20 кэВ);
Ионную спектроскопию средних энергий (20-200 кэВ);
Ионную спектроскопию высоких энергий, или спектроскопию резерфордовского обратного рассеяния (200 кэВ-2 МэВ).

## Slide 25: Задачи, связанные с распылением
Внедрение (имплантация);
Типичные энергии ионов – 10-1000 кэВ

## Slide 26: Задачи, связанные с распылением
Вторичная ионная масс-спектрометрия
Чувствительность -
от Nα>1014-1016ат/см3;

## Slide 27: Задачи, связанные с распылением
Выбивание атомов мишени
Нанесение тонких плёнок
Травление
Нанесение тонких плёнок

## Slide 28: Задачи, связанные с распылением
Ионное травление
После коррекции
PV=7.4 nm
RMS=0.6 nm
σeff=0,14 nm
Y

## Slide 29
Стенд ИП травления отделе 130
1
2
3
1
2
3
Управление ионным источником
Управление системой откачки
Управление гониометром
Институт физики
микроструктур РАН

## Slide 30
Результаты: полировка штриха диф.решетки
Голографическая решетка 900 штр./мм
Измерения на длине волны C K
Повышение дифракционной эффективности 1-го порядка – 2,5 раза
Длина волны, нм | До травления, % |  | После травления, % | 
 | 1 ДР | 2 ДР | 1 ДР | 2 ДР
4,47 (С) | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 5,2
6,4 (Mo) | 2,5 | 4,0 | 10,0 | 9,4
8,21 (Zr) | 5,2 | 4,7 | 13,0 | 7,8
11,2 (Be) | 6,3 |  | 10,1 | 
13,5 (Si) | 6,3 | 3,1 | 8,0 | 3,9
17,1 (Al) | 3,2 |  | 3,7 | 
Нарезные решетки

## Slide 31: Задачи, связанные с распылением
Магнетронное напыление
Минимальная толщина плёнки:
единицы ангстрем
Аморфная структура плёнки
Практически полное отсутствие перегрева поверхности детали, при этом электроны захватываются магнитным полем и поэтому не вызывают образование радиационных эффектов;
Высокая равномерность покрытий;
низкая степень загрязнения пленок, т. к. процесс нанесения покрытия протекает при достаточно низком давлении

## Slide 32: Спасибо за внимание!