## Slide 1
Магнитные мемристоры
Пашенькин И. Ю.
2022 г

## Slide 2
Мемристор – тонкопленочный конденсатор, способный изменять проводимость функционального изолирующего слоя (диэлектрика, полупроводника) под действием приложенного напряжения и сохранять это состояние длительное время при отключении напряжения.
Состояния сопротивления:
- состояние с высоким сопротивлением (СВС, англ. High Resistance State, HRS или состояние OFF)
состояние с низким сопротивлением (СНС, англ. Low Resistance State, LRS или состояние ON)
набор промежуточных резистивных состояний (англ. Iintermediate Resistance States, IRSs).
Структура мемристора

## Slide 3
Вольт-амперная характеристика мемристора

## Slide 4
Процесс электроформовки мемристора

## Slide 5
Voltage (V)
Процесс электроформовки мемристора

## Slide 6
Процесс электроформовки мемристора

## Slide 7
Механизмы резистивного переключения
Филаментарный

## Slide 8
Механизмы резистивного переключения
Филаментарный
Интерфейсный

## Slide 9
Механизмы резистивного переключения
R(LRS,HRS) не зависит от площади ячейки
Униполярное и биполярное переключение
Большое отношение RON/ROFF
Металлический и полупроводниковый типы проводимости в LRS
Филаментарный
Интерфейсный
R(LRS,HRS) зависит от площади ячейки
Биполярное переключение
Полупроводниковый тип проводимости в LRS

## Slide 10
- Механизм электрохимической металлизации (conductive bridge random access memory, CBRAM, ECMRAM).
Изолирующие материалы:
(1) твердые электролиты, в том числе халькогениды Ag2S, Cu2S, ZnxCd1−xS, GeS, GeSe, GeTe, галогениды AgI, RbAg4I5 и др.;
(2) оксиды, действующие как твердые электролиты, например, Ta2O5, Sb2O5, SiO2, ZrO2, HfO2, Al2O3, WO3, MoOx, ZrOx, SrTiO3, TiO2, CuOx, ZnO, AlOx, NiOx, CoOx, GeOx и др.;
Активный электрод: Cu, Ag, Ni
Инертный электрод: Pt, Au, W или Ir.
- Механизм изменения валентности (Valence Change Random Access Memory (VCRAM), Oxide-based Resistive Random Access Memory (OxRRAM).
Изолирующие материалы:
(1) большинство бинарных оксидов металлов (MeOx), в том числе AgOx, MgO, TiOx, ZrOx, HfOx, VOx, NbOx, CeOx, TaOx, CrOx, WOx, MnOx, FeOx, CoOx, NiOx, AlOx, CuOx, ZnOx, GeOx, SnOx, BiOx, SbOx, DyOx, NdOx, ErOx, InOx, GdOx, TbOx, HoOx, IrOx, TmOx, LuOx, YbOx, YOx, ReOx,;
(2) некоторые сложные оксиды металлов, включая SrTiO3, LixZn1−xO, NbAlO, ZnLaO, InGaZnO, CuxSiyO, HfAlO, GaZnO, FeZnO, ZrTiOx, ZnFe2O4, Zn2SnO4, YBa2Cu3O7−x и (TaxNb1−x)2O5;
Электроды: Au, Pt, W, Al, Ti, Ni, Cr, Mo, Co, Ru, Ir и их сплавы, включая ZrNx, WNx и TiN, а так же некоторые полупроводники, такие как легированный кремний и ITO.
Филаментарные механизмы переключения

## Slide 11
Электроформинг (или процесс SET):
реакция окисления активного электрода:
миграция катионов в сторону инертного электрода под действием приложенного электрического поля
реакция восстановления катионов на границе раздела инертный электрод/ твердый электролит
процесс нуклеации (зарождения) и роста нитевидного филамента
Механизм электрохимической металлизации (ECM)

## Slide 12
ZnO/Cu
Механизмы проводимости ECM-ячеек

## Slide 13
Механизм электрохимической металлизации
Рост филамента от пассивного электрода к активному

## Slide 14
Механизм электрохимической металлизации
Рост филамента от активного электрода к пассивному

## Slide 15
Электроформинг (или процесс SET):
образование пары ион кислорода – вакансия кислорода внутри изолирующего слоя:
миграция ионов кислорода к аноду, а кислородных вакансий – к катоду
реакция окисления ионов кислорода на аноде:
рост филамента из вакансий кислорода от катода к аноду
Механизм изменения валентности

## Slide 16
Серия in-situ ПЭМ изображений, показывающая динамику образования филамента в структуре Pt/ZnO/Pt. (а) ZnO в исходном состоянии. (б) При подаче напряжения контраст ZnO усиливался вблизи обоих электродов. (в) Филамент конической формы образуется вблизи верхнего электрода (TE). (г) Филамент трансформируется в дендритную форму, но он все еще не соединен с нижним электродом (BE). (д) Столбчатый филамент проходит через пленку ZnO, соединяя верхний и нижний электроды. В этот момент ток через структуру резко возрастает, образец переходит в состояние с низким сопротивлением.
Механизм изменения валентности

## Slide 17
Как управлять толщиной филамента?

## Slide 18
Управление обменом
Переключение состояния ячейки
Магнетосопротивление
Магнитные мемристоры

## Slide 19
Appl. Phys. Lett. 102,
053502 (2013)
Система Pt/ZrO2/Ni

## Slide 20
Appl. Phys. Lett. 102,
053502 (2013)
Система Pt/ZrO2/Ni

## Slide 21
Appl. Phys. A (2015)
118:613–619
21
Система Pt/TiO2/Ni

## Slide 22
Appl. Phys. A (2015) 118:613–619
22
Magnetoresistance characteristics in the LRS. Directions of the external magnetic field are a Hx, b Hy, and c Hz. Arrows in the figures indicate direction of the hysteresis loop. The lower drawings illustrate the geometry between the current ICF into the CF and the external magnetic field H during the magnetoresistance measurement

## Slide 23
Appl. Phys. A (2015) 118:613–619
23
Magnetoresistance characteristics in the LRS. Directions of the external magnetic field are a Hx, b Hy, and c Hz. Arrows in the figures indicate direction of the hysteresis loop. The lower drawings illustrate the geometry between the current ICF into the CF and the external magnetic field H during the magnetoresistance measurement
AMR characteristics of the Ni wire. Directions of the external magnetic field are a Hx, b Hy, and c Hz. Arrows in the figures indicate direction of the hysteresis loop. The inset plots are enlarged views of the regions marked with rectangle. (The units of the inset axes are the same as in the main figure.) The lower images illustrate the geometry between the directions of the current in the Ni wire and the external magnetic field during the magnetoresistance measurement

## Slide 24
Nanoscale Research Letters (2017) 12:210
24
Temperature dependence of resistance at a
constant current of 10 μA in a linear plot. Inset is the corresponding semi-logarithmic plot
Two methods for scanning the magnetic field in AMR measurement. (a) scanning angle. (b) scanning magnitude
Система Pt/HfO2/Co

## Slide 25
Nanoscale Research Letters
(2017) 12:210
25

## Slide 26
Co(6)/CoOx(6)/HfOx(26)/Pt(30)/Si
d=100um, a=250um, 55 mm2
RH/RL=105
3.3V
1.3V
Ziyu Wang et al., Local Control of Exchange Bias by Resistive Switching, Phys.Stat.Sol., 2018
Управление обменным сдвигом
Система Pt/HfOx/CoOx/Co

## Slide 28
Lujun Wei, Electric control of exchange bias in Co/FeOx bilayer by resistive switching, AIP Advances 2020
2.6nm
FeOx(1) P O2 : P Ar = 1 : 2
FeOx(2) P O2 : P Ar = 2 : 3
Управление обменным сдвигом
Система Pt/FeOx/Co

## Slide 29
Стехиометрический
Недостаток кислорода

## Slide 31
Спасибо за внимание