## Slide 1
ИФМ РАН
16 ноября 2023 г.
Аспирант:
Калинников М.А.
Структуры In(Ga)N
с квантовыми ямами для
оптоэлектроники

## Slide 2: План выступления
Особенности нитридов металлов III группы.
Основные проблемы InGaN и методы их преодоления.
Наши результаты по структурам с квантовым ямами InN/InGaN.
Выводы

## Slide 3: Особенности нитридов металлов III группы для оптоэлектроники
 | AlN | GaN | InN
Eg (300К), эВ | 6.2 | 3.39 | ~0.7
SPS, Кл/м2 | -0.081 | -0.029 | -0.032
PZ, Кл/м2 | е33=1.46 е31=-0.60 | е33=0.73 е31=-0.49 | е33=0.97 е31=-0.57
Photonics 2021, 8, 430.
Главные особенности:
Широкий спектральный диапазон и
поляризационные эффекты
Рабочий диапазон серийно выпускаемых оптоэлектронных устройств на основе нитридов металлов III группы: 300-525 нм.

## Slide 4: Проблемы InGaN
С увеличением содержания In в InGaN наблюдаются:
1) Фазовый распад InGaN;
2) Увеличение плотности дислокаций (aInN/aGaN=11%);
3) Усиление квантово-размерного эффекта Штарка;
4) Необходимость роста при низких температурах (TdecInN~500ºC в вакууме);
5) Высокая концентрация свободных носителей заряда 1017÷1019 см-3.
LED Science and Technology Advancements Werner Goetz DOE SSL R&D Workshop Lumileds Holding B.V. | February 5, 2018

## Slide 5: Термодинамическая неустойчивость InGaN
Phys. Status Solidi A214,No. 9, 1600752 (2017)
MRS Internet journal of nitride semiconductor research, V 3,1998

## Slide 6: Термодинамическая неустойчивость InGaN
c-Al2O3
InxGa1-xN
+
+
-
-
Uniform film (low x)
Non-radiative death
of generated e- and h+
light or current
X
Clusters (higher x)
Radiative recombination
of localized e- and h+
c-Al2O3
InxGa1-xN
-
+
+
-
-
+
light or current
Larger clusters (highest x)
Non-radiative recombination
of localized e- and h+
c-Al2O3
-
+
+
-
-
+
InxGa1-xN
light or current
Chichibu, Nakamura, APL, 1996
Chichibu et al., Nature materials 5, 810 (2006)

## Slide 7: Подавление фазового распада в InGaN
Андреев Б.А. и др./Физика и техника полупроводников (2022)

## Slide 8: Фаза InN в InGaN
T=450 C
III/V ~0.85
x[In] ~60%
Возникновение фазы InN только в приповерхностной области
Калинников М.А.Физика и техника полупроводников, 2023, том 57, вып. 6

## Slide 9: Увеличение плотности дислокаций
Appl. Phys. Lett. 103, 152106 (2013)
Одной из главных проблем при эпитаксии нитридов металлов III является отсутствие коммерчески доступной подложки.
aInN/aGaN=11%
ND=108-1010 cм-2
Tm, ° C | P N2, атм
> 2200 | >6000
S. Porowski et,al;J. Phys. Chem. Solids 85, 138 (2015)
Bulk GaN crystal
Kaminski, N., & Hilt, O. (2014). SiC and GaN devices–wide bandgap is not all the same. IET Circuits, Devices & Systems, 8(3), 227-236.

## Slide 10: Методы снижения влияния дислокаций
MOCVD Yellow LED
SL для релаксации упругих напряжений и создание V-ям в местах выхода дислокаций.
V-ямы снижают упругие напряжения в КЯ и экранируют влияние дефектов на КЯ.
Jiang F. et al. //Photonics Research. – 2019. – Т. 7. – №. 2. – С. 144-148.
Hangleiter A. et al. //Physical review letters. – 2005. – Т. 95. – №. 12. – С. 127402.

## Slide 11: Усиление квантово-размерного эффекта Штарка
Яковлев И. Н. Исследования светоизлучающих гетероструктур с квантовыми ямами, ориентированными в полярных и неполярных направлениях : дис. – СПб. : Яковлев Илья Николаевич, 2014
Вероятность перехода в КЯ
InxGa1-xN/GaN в зависимости
от ширины КЯ
Встроенные поля в нитридах металлов III группы составляют 1-3 МВ/см.

## Slide 12: Рост на неполярной/полуполярной подложке
Monavarian M et.al (a). – 2019. – Т. 216. – №. 1. – С. 1800628.
x=0.05 (1), 0.1 (2), 0.15 (3), 0.2 (4)
QW 3 nm
ND (semi/non polar sapphire) >109 cм-2
ND (c-sapphire) >=108 cм-2
+Подавление КРЭШ
-Увеличение ND

## Slide 13: Лазерная генерация от InGaN
Квантовые точки InGaN/GaN
λ=630 нм (T=300 K)
Japanese Journal of Applied Physics 55, 032101 (2016)
WPE~ 1.6%
Квантовые нити InGaN
λ = 1.33 μm (T=300 K)
WPE~ 0.1%
P. Bhattacharya et.al Proc. SPIE 10553, Novel In-Plane Semiconductor Lasers XVII, 1055302 (19 February 2018); doi: 10.1117/12.2302548

## Slide 14: Проблемы КТ и ННК на основе InGaN
Низкая выходная мощность излучения.
Сложности при формировании приборных (лазерных) структур, в том числе различных резонаторных структур на базе фотонных кристаллов.
Сложность достижения необходимой плотности КТ и однородности размеров.

## Slide 15: Продвижение в ИК область спектра
(0001) Al2O3
700 nm GaN
700 nm InxGa1-xN
SE T=190–210 K
D.N. Lobanov et al. / Applied Physics Letters 118(15).2021.
PL intensity (77K)/(300K)=10-20
200 nm AlN

## Slide 16: Наши результаты. Квантовые ямы InN/InGaN
InGaN buffer
InGaN barrier
InN well
InGaN barrier
[0001]
GaN buffer
AlN buffer
C-sapphire substrate
PA MBE
III/V~1.1-1.2
MME
T=440-460°C
QW InN 1-3 nm
QB InGaN ~80% 5-9 nm

## Slide 17: Формирование КЯ методом MME
Максимальное содержание (x)In
при росте в Me-Rich условиях:
Энергии связи:
GaN: 8,92 эВ
InN: 7,72 эВ.

## Slide 18: Критические толщины КЯ InN/InGaN
phys. stat. sol. (c) 3, No. 6 (2006)
Критическая ширина КЯ InN в составе согласованной с буферным слоем (InGaN xIn ~87%) по среднему периоду InN/InGaN составляет 3 нм. Превышение этого значения приводит к пластической релаксации упругих напряжений в КЯ и резкому увеличению плотности дислокаций

## Slide 19: Спектры ФЛ
Гашение сигнала ФЛ для КЯ в 3−5 раз при увеличении температуры от 77 до 300K, в то время как для объемного слоя InN этот фактор составляет ~25 раз.
Appl. Phys. Lett. 101, 062109 (2012)
InN (4.5nm)/In0.9Ga0.1N (7nm)

## Slide 20: Выводы
Коммерчески освоенный диапазон длин волн устройств на основе КЯ InGaN/GaN ~300-525 нм. Продвижение в сторону больших длин волн осложнено ухудшением общего кристаллического качества структур и усилением квантово-размерного эффекта Штарка в КЯ, приводящих к значительному падению EQE.
Формирование структуры на основе КНН позволило продвинуться в ИК диапазон .
Стимулированное излучение в ИК диапазоне получено от объемных слоев InGaN с содержанием In>75% .
Подавление фазового распада за счет роста в сильно азотобогащенных условиях позволяет получить однородные слои InGaN, обладающие интенсивным сигналом ФЛ.
Наиболее интенсивную ФЛ демонстрировали образцы с тонкими, 1−2 нм, КЯ InN/InGaN xIn~80%, что может быть обусловлено лучшим общим кристаллическим качеством, а также лучшим перекрытием волновых функций электронов и дырок (в сравнении с широкими КЯ, в которых оказывается сильнее выражен эффект Штарка).

## Slide 21: Дополнительные слайды

## Slide 22: Тонкие квантовые ямы
Для прямоугольной КЯ:
Чем меньше Δ(локализация),
тем легче покинуть КЯ->
рост тока утечки(T,I)
 | GaN | InN
me,m0 | 0.2 | 0.06
ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2020 9 016022
Формирование тонких КЯ не позволяет продвинуться в сторону больших длин волн.
+ меньше выражен КРЭШ
+меньше плотность дефектов
-хуже локализация
-большая энергия переходов между уровнями

## Slide 23: Квантовые ямы InN/InGaN
 | GaN | InN
Eg (300К), эВ | 3.39 | ~0.7
SPS, Кл/м2 | -0.029 | -0.032
PZ, Кл/м2 | е33=0.73 е31=-0.49 | е33=0.97 е31=-0.57
me, m0 | 0.2 | 0.06
phys. stat. sol. (c) 3, No. 6 (2006)
В InN/InGaN в сравнении с InGaN/GaN:
1) сильнее поляризация,
2) меньше критические толщины КЯ,
3) меньше эффективная масса н.з,
4) меньше разрыв зон в зависимости от состава,
5) ниже максимальная температура роста,
6) ne(InN) 1017÷1019 см-3
CA (InN)> CA(GaN)
Appl. Phys. Lett. 96, 021908 2010
Для устройств ближнего ИК диапазонов
необходимы структуры на основе InN.

## Slide 24: Подавление фазового распада в InGaN
E.A. Clinton et al. / Solid-State Electronics 136 (2017) 3–11 5
MME
N-rich
Методика роста:
Рост на квазиподложке GaN на сапфире.
Поток азота 2-4 sccm .
Мощность разряда плазменного источника азота 350 W.
Температуры роста:
400-450 С для MME,
350-450 C для N-rich (III/V 0.9).
Толщина образцов 50 нм.
Подавление ФР за счет снижения температуры роста.