## Slide 1
Поверхностное взаимодействие Дзялошинского-Мории в структуре
ферромагнетик/тяжелый металл
Институт физики микроструктур РАН
Нижний Новгород
2023
Образовательный семинар
Докладчик: аспирант 3-го года обучения, м.н.с.,
М.А. Кузнецов
Научный руководитель: г.н.с., д.ф.-м.н.,
А.А. Фраерман

## Slide 2
Введение
Взаимодействие Дзялошинского-Мории (DMI) в структуре ферромагнетик/тяжелый металл (FM/HM)
II. Киральные магнитные текстуры
III. Невзаимные спиновые волны и способ измерения величины DMI
План доклада

## Slide 3
Введение. Обменное взаимодействие
В длинноволновом приближении энергия, связанная с неоднородностью в распределении намагниченности M, может иметь следующий вид
В силу обменной симметрии, компоненты намагниченности могут сворачиваться только друг с другом, т.е.
Тогда
Для кубических кристаллов или аморфных сред
Тогда
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Т.8

## Slide 4
Взаимодействие Дзялошинского-Мории. Феноменологическое описание
В средах без центра инверсии может возникать вклад в энергию
В случае, когда симметрия по отношению к инверсии нарушается из-за поверхности, имеем
I.E. Dzialoshinskii, Sov. Phys. JETP 5, 1259 (1957).
Наконец, получаем
Всякий тензор можно представить в виде суммы симметричного и антисимметричного тензоров
Тогда

## Slide 5
Элементы микроскопической теории
Одноэлектронный гамильтониан:
A. Fert and P. M. Levy, Phys. Rev. Lett. 44, 1538 (1980)
Обменное взаимодействие между спинами Si и Sj в ферромагнитном слое, опосредованное атомом тяжелого металла
s-d обмен
s-d обмен
спин-орбита
Поправка третьего порядка к энергии имеет вид
где
Суммируем по

## Slide 6
Элементы микроскопической теории
A. Fert and P. M. Levy, Phys. Rev. Lett. 44, 1538 (1980)
Микроскопическая энергия имеет вид
Обменное взаимодействие между спинами Si и Sj в ферромагнитном слое, опосредованное атомом тяжелого металла
Переход к модели сплошной среды:
где
– число d-электронов

## Slide 7
Введение
Взаимодействие Дзялошинского-Мории (DMI) в структуре ферромагнетик/тяжелый металл (FM/HM)
II. Киральные магнитные текстуры
III. Невзаимные спиновые волны и способ измерения величины DMI
План доклада

## Slide 8
Доменная стенка в FM/HM
Будем искать намагниченность FM пленки в виде
– блоховская стенка,
– неелевская стенка.
Уравнение для и его решение
Вычислим энергию
, если
и
A.N. Bogdanov and D.A. Yablonskii, Sov. Phys. JETP 68, 101 (1989).
S. Rohart and A. Thiaville, Phys. Rev. B 88, 184422 (2013).
обменная энергия
магнитная анизотропия
энергия DM
Блоховская и неелевская конфигурации доменной стенки в перпендикулярно намагниченном материале

## Slide 9
Магнитный скирмион в FM/HM
Будем искать намагниченность FM пленки в виде
Уравнение для имеет вид
А.Н. Богданов, М.В. Кудинов, Д.А. Яблонский, ФТТ 31, 99 (1989)

## Slide 10
Киральные магнитные текстуры в FM/HM
N. Romming et al, Science 341, 636 (2013).
Схематические изображения магнитных фаз (A-C). Pd/Fe/Ir при различных магнитных полях (E-G)
(спин-поляризованная сканирующая туннельная микроскопия)
Расчетная фазовая диаграмма магнитных состояний
A. Bogdanov and A. Hubert, JMMM 138, 255 (1994)

## Slide 11
Учет магнитостатического взаимодействия
Энергия магнитостатического взаимодействия имеет вид
где поле H подчиняется уравнениям Максвелла
Решая эти уравнения, получаем
После преобразования Фурье магнитостатическая энергия принимает вид
При qh<<1
Соответствующий вклад от энергии Дзялошинского-Мории
Тогда необходимо, чтобы (Pt(2)/CoFeB(0.8): D~4 нм; Pt(4)/Co(1.6)/Ni(1.8): D~3 нм [1]).
K. Di et al, Phys. Rev. Lett. 114, 047201 (2015); K. Di et al, Appl. Phys. Lett. 106, 052403 (2015)
J. M. Winter, Phys. Rev. 124, 452 (1961)

## Slide 12
Введение
Взаимодействие Дзялошинского-Мории (DMI) в структуре ферромагнетик/тяжелый металл (FM/HM)
II. Киральные магнитные текстуры
III. Невзаимные спиновые волны и способ измерения величины DMI
План доклада

## Slide 13
Невзаимное распространение спиновых волн в FM/HM
R.W. Damon and J.R. Eshbach, J. Phys. Chem. Solids 19, 308 (1961)
A. Barman et al, J. Phys.: Condens. Matter 33, 413001 (2021)
K. Di et al, Phys. Rev. Lett. 114, 047201 (2015)
Спектр спиновых волн в FM/HM

## Slide 14
Спасибо за внимание!

## Slide 15
Бриллюэновское рассеяние света
Y. Haiming, J. Xiao, and H. Schultheiss,
Magnetic texture based magnonics, Phys. Rep. 905, 1-59 (2021)
K. Di, V.L. Zhang, H.S. Lim et al, Phys. Rev. Lett. 114, 047201 (2015).
R.E. Camley, Surf. Sci. Rep. 7, 103-187 (1987)

## Slide 16
Невзаимное распространение спиновых волн в FM/HM
1. R.W. Damon and J.R. Eshbach, J. Phys. Chem. Solids 19, 308 (1961)
2. A. Barman et al, J. Phys.: Condens. Matter 33, 413001 (2021)
K. Di et al, Phys. Rev. Lett. 114, 047201 (2015)

## Slide 17
Магнитный скирмион в FM/HM
Будем искать намагниченность FM пленки в виде
Уравнение для имеет вид
A.O. Leonov et al, New J. Phys. 18, 065003 (2016)

## Slide 18
Приложения для магнитных скирмионов
Схема трековой памяти, в состав которой входят пишущая головка для создания, нанодорожка для движения и считывающая головка для обнаружения скирмионов
W. Kang et al, Proceedings of the IEEE 104, 2040 (2016)
Движение одиночного скирмиона со средней скоростью 1 м/с при подаче импульсного тока с амплитудой 0,5 МА/см2 и длительностью 10 мкс
(MOKE)
W. Jiang et al, AIP Advances 6, 055602 (2016)