## Slide 1: Особенности формирования InGaN.
Аспирант 2 курса:
Калинников М.А.
24 февраля 2022 г.
ИФМ РАН

## Slide 2: План выступления
1) Особенности нитридов металлов III группы.
2)Проблемы InGaN.
3) Формирование твердых растворов.
4)Подходы к формированию InGaN.
5) Наши результаты по формированию InGaN.
6)Заключение.

## Slide 3: Особенности нитридов металлов III группы (AlN,GaN и InN)
Photonics 2021, 8, 430.
Рабочий диапазон коммерчески доступных оптоэлектронных устройств на основе нитридов металлов III группы :300-500 nm.

## Slide 4: Проблемы InGaN
При увеличении содержания In в InGaN наблюдаются :
1) Высокая плотность дислокаций (aInN/aGaN=11%)
2)Усиление эффекта Штарка
3) Фазовый распад InGaN
4)Снижение температуры разложения (TdecInN ~500◦C в вакууме)
5) Высокая концентрация свободных носителей заряда 1017÷1019 см-3
LED Science and Technology Advancements Werner Goetz DOE SSL R&D Workshop Lumileds Holding B.V. | February 5, 2018
При длинах волн от 500 нм резкое падение IQE и EQE!

## Slide 5: Термодинамическая неустойчивость InGaN
Phys. Status Solidi A214,No. 9, 1600752 (2017)
MRS Internet journal of nitride semiconductor research, V 3,1998
Бинодаль
Спинодаль
Фазовый распад в InGaN является одной из основных особенностей этого
материала.

## Slide 6: Термодинамика твердого раствора
Энергетически более выгодно иметь соседей A-A и B-B, чем соседей A-B.
Энергетически выгоднее иметь соседей A-B, чем соседей A-A или B-B.
Петьков В.И., Грудзинская Е.Ю. ИЗОМОРФИЗМ. ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ. Электронное учебно-методическое пособие ННГУ.2010
где k — постоянная Больцмана; W — число способов распределения замещающих друг друга атомов по N эквивалентным позициям кристаллической структуры. N –количество узлов в кристалле; xi-мольная доля компонента
Энтальпия смешения:
Энтропия смешения:
Образование или распад твердого раствора определяется конкуренцией двух основных факторов противоположной направленности: затратами энергии на деформацию кристаллической структуры и выигрыша энергии за счет роста энтропии при увеличении беспорядка в системе.

## Slide 7: Соотношение между термодинамическими функциями
0<ΔH, TΔS <ΔH, ΔG>0
0<ΔH, ΔH <TΔS, ΔG<0
У р у с о в В. С. Теория изоморфной смесимости. М., «Наука», 1977
0
1
Ось y-энергия
Ось X- cостав двухкомпонентного раствора
Соотношение между термодинамическими функциями определяет формирование твердого раствора.

## Slide 8: Диаграмма состояния твердого раствора с ограниченной растворимостью
Солидус — линия на фазовой диаграмме, представляющая температуры, при которых для различных составов системы заканчивается кристаллизация при охлаждении или начинается плавление при нагревании.
Ликвидус - линия на фазовой диаграмме, представляющая температуры, при которых для различных составов системы начинается кристаллизация при охлаждении или заканчивается плавление при нагревании.
Бинодаль- линия на фазовой диаграмме, представляющая температуры, выше которых две фазы полностью растворимы и образуют непрерывный твердый раствор.
Критическая точка- точка максимума бинодали и спинодали.
В ней исчезает непрерывным образом, различие между двумя сосуществующими фазами.
Спинодаль— линия, которая отделяет область метастабильных состояний от абсолютно неустойчивых.

## Slide 9: Бинодальный и спинодальный распад
A
A’
а
а’
A0A0’-потенциал Гиббса механической смеси.
А и А’- точки равновесно сосуществующих фаз.
a и a’- точки перегиба, принадлежат к границе устойчивости однородных состояний.
Области между А0 и A , A’ и A0” область однородных состояний.
Области между А и а,а’ и А’- область метастабильных состояний.
Области между а и а’ и- область неустойчивых состояний.
A0
A0’
Бинодаль:
Спинодаль:
X1`
X2`

## Slide 10: Метастабильные фазовые состояния
W- вероятность присоединение молекулы к критическому зародышу
Скорость зарождения критического размера :
σ-поверхностное натяжение,v– объем,приходящийся на одну молекулу,γ-степень пересыщения,C-равновесная концентрация
Свободная энергия образования зародыша новой фазы:
Химическая составляющая F
Потенциальный барьер конденсации
Химический потенциал:

## Slide 11: Кинетика роста новой фазы. Теория Лифшица-Слёзова.
В основе теории лежат следующие постулаты:
- асимптотика процесса (большие времена) не зависит от начальной функции распределения частиц по размерам;
- наличие упругой деформации частиц не учитывается;
- форма частиц принята сферической;
- рассматривается процесс в бинарной системе;
- процесс диффузии рассматривается в квазистационарном приближении.
- равновесная концентрация в твердом растворе на межфазной границе между частицей новой фазы и матричной фазой соответствует уравнению Гиббса – Томпсона.
ДИФФУЗИОННЫЙ РАСПАД ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В. В. Слезов, В. В. Сагалович
1987 г. Январь Том 151, вып. 1 УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУK
Средний размер критического зародыша:
Полное число зародышей:
Пересыщение:

## Slide 12: Модель разделения фаз Кана и Хилларда
На спинодали и выше нее раствор устойчив относительно бесконечно малых изменений состава, для всех k, т.к. флуктуации состава энергетически невыгодны . Внутри спинодали раствор устойчив относительно бесконечно малых флуктуации при k>kc
Флуктуации состава :
C0-средний состав, λ-длина волны флуктуации, L-диффузионная подвижность, η - изменение параметра решетки, Y = E / (1 ‒ ν) (E - модуль Юнга, ν - коэффициент Пуассона) .
УПРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СТАБИЛИЗИРУЮТ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР

## Slide 13: Рост тройных твердых растворов InGaN
Коэффициент встраивания:
Максимальное содержание (x)In
при росте в Me-Rich условиях:
Максимальное содержание (x)In
при росте в N-Rich :
Энергии связи
GaN: 8,92 эВ
InN: 7,72 эВ.
Температурные зависимости встраивания In при росте слоев InGaN при In/(In+Ga)=0,33.
Fme>FN
Fme <FN
Эксперимент
Теория

## Slide 14: InGaN с содержанием 20<In<100%
H. Komaki et al. / Journal of Crystal Growth 301–302 (2007) 473–477
0,33
0,4

## Slide 15: InGaN с содержанием 0<In<40%
Kudrawiec et al. J. Appl. Phys. 106, 113517 2009
300 нм
T=550-650 C
Рост упругонапряженных слоев в Me-Rich режиме
При увеличении содержания In в InGaN усиливаются
флуктуации состава.
2𝛩-𝛺

## Slide 16: InGaN с содержанием 20<In<82%
C.A.M. Fabien et al. / Journal of Crystal Growth 425 (2015) 115–118
Методика роста:
Слои сформированы на подложке GaN (0 0 0 1).
Поток азота 1.3 sccm .
Мощность разряда плазменного источника азота 350 W.
Соотношение потоков: III/V ~0.9
Скорость роста :1 мкм/ч.
Температуры роста: 360-450 C.
Толщина образцов 55 nm

## Slide 17: InGaN с содержанием 20<In<82%
E.A. Clinton et al. / Solid-State Electronics 136 (2017) 3–11 5
MME
N-rich
Методика роста:
Рост на квазиподложке GaN на сапфире.
Поток азота 2-4 sccm .
Мощность разряда плазменного источника азота 350 W.
Температуры роста:
400-450 С для MME,
350-450 C для N-rich (III/V 0.9).
Толщина образцов 50 нм.
Оба метода подходят для формирования InGaN во всем диапазоне составов.

## Slide 18: Наши результаты. InGaN c содержанием In 80%.
Б.А. Андреев и др.. Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, вып. 9
НАИМЕНЬШИМ ПОРОГОМ СИ ОБЛАДАЕТ ОБРАЗЕЦ,ВЫРАЩЕННЫЙ В N-Rich
УСЛОВИЯХ ИЗ-ЗА НАИМЕНЬШЕЙ ФОНОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ!
СИ

## Slide 19: InGaN с содержанием 75<In<100%
D.N. Lobanov et al. / Applied Physics Letters 118(15).2021.
Снижение порога СИ связывается с уменьшением скорости оже-рекомбинации в слоях InGaN по сравнению с InN из-за соответственно меньших коэффициентов Оже!

## Slide 20: InGaN c содержанием In 80%.
Kudryavtsev et al. / ECS Journal of Solid State Science and Technology .2022
Увеличение порога СИ при увеличении температуры роста связано
с увеличением шероховатости поверхности ,приводящего к сильному рассеянию света.

## Slide 21: InGaN с содержанием 50<In<100%
77 К.
77 К.
Tg ~ 4700C
ПОДАВЛЕНИЕ ФАЗОВОГО РАСПАДА ВОЗМОЖНО ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТОКА АЗОТА.

## Slide 22: Заключение
Максимальная температура получения однородных слоёв InGaN с высоким содержанием In увеличивается c 470 C (для бинарного InN ) до ~500 C при добавлении Ga до содержания <In>~ 80%.
Дальнейшее увеличение температуры так же как и снижение содержания <In> до 50% приводят к усилению процессов фазового распада.
Увеличения соотношения потоков III/V до ~ 0.5 позволяет сформировать InGaN без признаков фазового распада , не прибегая к низкотемпературному росту.
Формирования высококачественных структур на основе InGaN c содержанием In более 50% до сих пор представляет сложную задачу и нуждается в систематическом исследовании влияния ростовых параметров, как на процессы фазового распада, так и на общий уровень структурного качества. Решение данной проблемы позволит расширить рабочий диапазон оптоэлектронных устройств на основе InGaN.