## Slide 1: Модельная и безмодельная реконструкция тонкопленочных систем по данным рентгеновской рефлектометрии
Михаил Свечников
аспирант 2 года, отдел 130.
научный руководитель д.ф.-м.н. Н.И. Чхало
10.12.2015

## Slide 2: Задача рентгеновской рефлектометрии
Co film on Si substrate
Mo/Si multilayer, 70 periods (SG-17)
Отражение от тонкой пленки:
Отражение от многослойного зеркала:
Цель – восстановить структуру объекта по кривой отражения
Рефлектометрические измерения – измерения коэффициента зеркального отражения

## Slide 3: Разрешение по глубине
Диэлектрическая проницаемость
d
с пленкой
без пленки
Критерий для оценки предельного разрешения – существенная интерференция отраженных волн
Отраженные волны приходят в противофазе.
Интерференционный минимум.
d=0.154 nm
λ=0.154 nm

## Slide 4: Квазипериодическое многослойное зеркало
Пример: Mo/Be, 100 периодов, d=6 нм
– увеличение толщины всей структуры
– среднеквадратическое отклонение периода от номинального
Аналитическое рассмотрение позволяет найти распределение пространственных Фурье-гармоник диэлектрической
проницаемости. Но для их интерпретации нужна модель структуры!
Коэффициент отражения << 1 => приближение однократного рассеяния (кинематическое рассмотрение)
Фурье-образ кривой отражения:
– изменение толщины структуры, относительно номинальной
Моменты распределения толщин:
Могут влиять флуктуации толщин и плотностей плёнок, неоднородность профилей пленок, форма переходных слоев и т.д.

## Slide 5
Кусочно-однородная модель многослойного зеркала
Наличие переходного слоя учитывается введением ослабляющего фактора для Френелевских коэффициентов отражения
вакуум
Предположение о Гауссовой статистике высот шероховатостей => фактор
Нево-Кросе или Дебая-Валлера

## Slide 6
Кусочно-однородная модель многослойного зеркала
Зеркало D228
Mo/Be, 70 периодов
d≈6.02 нм, β ≈ 0.497, Δd ≈ 0.0017 нм
σ1 ≈0.59 нм, σ2 ≈0.33 нм
λ=0.154 нм
λ=11.4 нм
Распределение толщин пленок
толщина, нм
номер периода
Mo/Be, удалось подогнать

## Slide 7
Кусочно-однородная модель многослойного зеркала
Зеркало PM1254
Be/Al, 60 периодов
d≈9.1 нм, β ≈ 0.42, Δd ≈ -0.0038 нм
σ1 ≈0.9 нм, σ2 ≈0.9 нм
Распределение толщин пленок
толщина, нм
номер периода
λ=0.154 нм
λ=17.14 нм
Be/Al, удалось подогнать на 0.154 нм
Сильное отличие на 17.14 нм!

## Slide 8
Кусочно-однородная модель многослойного зеркала
Зеркало PM1268
Be/Si/Al, 60 периодов
d≈8.9 нм, β ≈ 0.41, Δd ≈ -0.002 нм
σ1 ≈0.4 нм, σ2 ≈0.8 нм, σ3 ≈0.8 нм
d(Si)=0.8 нм
λ=0.154 нм
λ=17.14 нм
Be/Si/Al, пики удалось подогнать на 0.154 нм,
межпиковую область – нет,
Отличие на 17.14 нм уже не такое сильное!
Не удалось провести подгонку отдельных толщин МС!

## Slide 9
Резюме
Полностью аналитическое рассмотрение позволяет выявить лишь основные параметры структуры как целого (пространственные гармоники проницаемости)
Часть зеркал полностью удается описать в простейшей кусочно-однородной модели и найти их параметры
Часть зеркал удается модельно описать на 0.154 нм, но расчет в мягком рентгене не совпадает с экспериментом
Часть зеркал не удается полностью описать кусочно-однородной моделью ни в жестком, ни в мягком рентгене
Как развивать модель для более корректного (и при этом достаточно однозначного) описания многослойных структур – неизвестно.

## Slide 10
Метод асимптотического продолжения кривой отражения
Если
то
При больших углах скольжения основной вклад в коэффициент отражения вносят особенности диэлектрической проницаемости, в первую очередь – скачки! Найти особые точки = найти асимптотику.
Конструкция невязки: рассогласование кривых отражения неоднородность проницаемости
ВНЕ точек разрыва
Асимптотика отражения в области больших углов скольжения:
Δ – величины скачков ε

## Slide 11
initial
true
fit 1
fit 2
Неоднозначность решения
Диапазон подгонки 0 – 7°
Различия в отражении от подогнанных проявляются после 7°
Профили диэл. проницаемости:
fit 1 и fit 2 – при различных значениях Q

## Slide 12
Вывод
Полностью аналитическое рассмотрение позволяет выявить лишь основные параметры структуры как целого (пространственные гармоники проницаемости)
Часть зеркал полностью удается описать в простейшей кусочно-однородной модели и найти их параметры
Часть зеркал удается модельно описать на 0.154 нм, но расчет в мягком рентгене не совпадает с экспериментом
Часть зеркал не удается полностью описать кусочно-однородной моделью ни в жестком, ни в мягком рентгене
«Безмодельный» подход к реконструкции отдельных пленок позволит выявить тонкую структуру слоев и, таким образом, создать физически обоснованную модель для рассмотрения многослойных систем, таких как рентгеновские зеркала