## Slide 1: Измерение времен релаксации кулоновских центров в полупроводниках методом "pump-probe”
Работа поддержана Минобрнауки РФ Соглашение № 14.616.21.0008 Уникальный идентификатор научных исследований RFMEFI61614X0008
Семинар аспирантов и студентов ИФМ РАН и межфакультетской базовой кафедры «Физика наноструктур и наноэлектроника» 8 декабря 2016 г.

## Slide 2: План:
Методика single color “pump-probe”
Параметры источника излучения
Кулоновские центры в полупроводниках. Доноры в кремнии. Одноосная деформация
Некоторые результаты

## Slide 3: Pump-probe technique (single color)
1
2
pump
probe
τ0
τ1
τ2
τ3
σ0
α(t)= σN(t)

## Slide 4: FELBE Parameters
Parameters of the FEL radiation
Wavelengt range 4 - 250 μm
Pulse energy 0.01 - 2 μJ depending on wavelength
Pulse length 1 - 25 ps depending on wavelength
Repetition rate 13 MHz

## Slide 5: FELBE PUMP PROBE SETUP
Lock-in

## Slide 6: FELIX parameters

## Slide 7: FELIX parameters
Present experiment:
3 μm ≤ λ ≤ 150 μm
Macropulse T ≈ 5 μs
Micropulse  ≈ 5 ps
Pulse repetition cycle = 40 ns
Micropulse Energy ≈ 2 μJ

## Slide 8: FELIX PUMP PROBE SETUP
0

## Slide 9: Si:Sb experiment (10,6 µm TEA CO2 laser excitation)
Sb donor THz output vs. pump intensity and compressive stress.
200kW/cm2 correspond 1025quant/cm2s.

## Slide 10: Атом водорода
Волновые функции:
Правила отбора:
Δl = ±1
Квантовые числа
n = 1, 2, 3, …;
l = 0, 1, 2, 3, …, n-1;
s, p, d, f,
m = -l, -(l-1),…, (l-1), l
1s
2p

## Slide 11
Волновые функции донора в кремнии
1s (A1)
1s (E)
1s (T2)

## Slide 12
010
100
001
Energy
2/a(0.83; 0;0)
010
100
E

## Slide 13
Влияние деформации
2p0
1s(A1)
Отсутствие деформации
Малые деформации

## Slide 14
Влияние деформации. Pump-probe.
Отсутствие деформации
Малые деформации
2p0
1s(A1)

## Slide 15: Si:P (stress control of lifetime)

## Slide 16: Si:P. Pump-Probe

## Slide 17: Si:Bi levels

## Slide 18
Si:Bi. Pump-probe

## Slide 19: Si:Se (1s(A1)-1s(T2) «Двухуровневая» система
1s(T2)
1s(A1)
~ 272 meV
Conduction band

## Slide 20: Спасибо