## Slide 1: Виды и принципы литографии. Литография в ИФМ РАН
Смертин Руслан
Институт физики микроструктур РАН
*smertin_ruslan@ipmras.ru
Нижний Новгород 2020
XRAY-OPTICS.ru

## Slide 2
Структура доклада
- Электронная литография
- Ионная литография
- Зондовая литография
- Фотонная (одно, двух и многофотонная) литография
- Нанопечатная литография
- Фотолитография
- ЭУФ литография
- Безмасочная (бесшаблонная) ЭУФ литография
- Задачи для безмасочной ЭУФ литографии

## Slide 3
Литография
Литография (от др.-греч. λίθος «камень» + γράφω «пишу, рисую») - метод получения определённого рисунка на поверхности материала
Чип под микроскопом

## Slide 4
Резист
Резист – чувствительный у определенному излучению материал. Наносится на обрабатываемый материал с целью получить соответствующее шаблону рисунок
Негативный резист
Позитивный резист
Общий принцип работы литографии

## Slide 5
Электронно-лучевая литография
Принципиальная схема электронной литографии

## Slide 6
Электронно-лучевая литография
Минусы
Маленький размер рабочей области
Дорого
Долго (даже при многолучевой литографии)
Принцип действия – взаимодействие сфокусированного пучка электронов с резистом. Отклоняющая система задает направление пучка.
Сканирование возможно векторное и растровое.
Разрешающая способность - до ~ 1 нм
Есть возможности многолучевого сканирования – увеличивает скорость работы. Минусы – взаимное отталкивание электронных пучков необходимо учитывать. Невозможно увеличивать количество пучков до бесконечности.
Плюсы
Бесшаблонная
Высокое разрешение

## Slide 7
Электронно-лучевая литография в ИФМ РАН
Приставка для электронной литографии Raith ELPHY PLUS
Подсоединена к сканирующему электронному микроскопу SUPRA 50 VP. Позволяет проводить экспонирование электронным пучком поверхности образцов с нанесенным резистом по виртуальному шаблону, заложенному в управляющий компьютер, что позволяет после проявления получать резистивные маски различной топологии с размерами, которые определяются свойствами резистов.
Разрешающая способность ~10нм
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Скороходов Евгений Владимирович– отдел магнитных наноструктур

## Slide 8
Электронно-лучевая литография в ИФМ РАН
СЭМ-изображение массива магнитных нанодисков из многослойных тонких пленок CoPt с перпендикулярной анизотропией. Плотность частиц около 0.8×1011 bits/cm2
Периодическая решетка ФМ наночастиц диаметром ~ 25 нм
Пример использования

## Slide 9
Электронно-лучевая литография в ИФМ РАН
Аналитический автоэмиссионный электронно-ионный (двухлучевой) растровый электронный микроскоп NEON 40 EsB
Предназначен для исследования наноструктур, нанопрепарирования, локального ионного травления/осаждения и подготовки сверхтонких срезов для исследований методами ПЭМ. Имеется возможность локального ионно-стимулированного осаждения нескольких материалов (Pt, SiO2,вольфрам и др.).
Разрешающая способность – до ~1 нм
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Гусев Сергей Александрович – отдел магнитных наноструктур

## Slide 10
Ионно-лучевая литография
1 — источник ионов; 2 — ионный пучок; 3 — шаблон; 4 — коллимирующая система; 5 — фокусирующая система;
6 — пластина;
Принципиальная схема ионной литографии

## Slide 11
Ионно-лучевая литография
Минусы
Маленький размер рабочей области
Дорого
Долго
Принцип действия – взаимодействие ионного пучка с резистом.
Возможна как масочная, так и безмасочная литография.
Масочная литография – коллимированный пучок большого размера проходит сквозь маску и попадает на поверхность
Безмасочная литография – сфокусированный пучок с помощью отклоняющей системы задает рисунок на поверхности
Возможна литография без использования резиста – травление напрямую подложки или модификация поверхности ионами нужного материала.
Разрешающая способность - порядка 1-10 нм
Плюсы
Шаблонная и бесшаблонная
Высокое разрешение
Можно без резиста

## Slide 12
Ионно-лучевая литография в ИФМ РАН
Аналитический автоэмиссионный электронно-ионный (двухлучевой) растровый электронный микроскоп NEON 40 EsB
Предназначен для исследования наноструктур, нанопрепарирования, локального ионного травления/осаждения и подготовки сверхтонких срезов для исследований методами ПЭМ. Имеется возможность локального ионно-стимулированного осаждения нескольких материалов (Pt, SiO2,вольфрам и др.).
Разрешающая способность – до 5 нм
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Пример использования
Гусев Сергей Александрович – отдел магнитных наноструктур

## Slide 13
Зондовая литография
Подвиды зондовой литографии
-СТМ литография
-АСМ анодно-окислительная литография
-АСМ силовая литография
Схема зондового микроскопа

## Slide 14
Зондовая литография
СТМ литография – «атомная» литография. Возможность манипулирования отдельными атомами

## Slide 15
Зондовая литография
Минусы
Поломки зонда во время работы
Долго
Размеры зонда 10нм и менее
Схема процесса локального анодного оксидирования и изображение (размер скана 200х200 нм2 сверхтонкой пленки Ti на поверхности кремния, окисленной в заданных точках
Схема процесса статической силовой литографии
Плюсы
Без шаблонов
Высокое разрешение (зависит от размера зонда)
Возможность манипулирования отдельными атомами
Возможно без резиста

## Slide 16
Зондовая литография
Сканирующий зондовый микроскоп «SOLVER PRO» производства фирмы НТ-МДТ
Возможные виды литографии в приборе
- АСМ cиловая литография
- АСМ токовая литография (анодное оксидирование)
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Ермолаева Ольга Леонидовна – отдел магнитных наноструктур

## Slide 17
Фотонная литография
Принцип работы – лазерный пучок сканирует подложку с резистом. В фокусе пучка энергии достаточно для «засветки» резиста – резист полимеризуется.
Принцип двухфотонной (многофотонной) литографии –
В фокусе лазерного пучка энергии на уровне половины от необходимой для засветки резиста. В области «соприкосновения» фокусов двух пучков энергии достаточно – резист полимеризуется.
Применение – изготовление любой сложной формы, любое оборудование, малые размеры
Микрооптика
Микроробототехника
Фотоника
Материалы с заданными свойствами и формой :
Зонды для микроскопов
Линзы сложной формы

## Slide 18
Фотонная литография
Примеры использования. Сверху – заданная структура, снизу - реализация

## Slide 19
Фотонная литография
Примеры использования
Волноводы

## Slide 20
Нанопечатная литография
Подвиды
УФ-нанопечатная литография
Альтернативная нанопечатная литография
Полный повтор размеров маски (1:1)
Разрешение зависит от маски
Плюсы
Высокое разрешение (в зависимости от маски)
Минусы
Сложность изготовления масок
Возможны поломки масок

## Slide 21
Фотолитография
Мягкий контакт | Жесткий контакт | Вакуумный контакт

## Slide 22
Фотолитография
Плюсы
Высокая скорость (промышленность)
Возможность масочной и безмасочной литографии
Минусы
Вышли на предел разрешение. Дальнейшее уменьшение невозможно
Дорого
Лучшая разрешающая способность - несколько десятков нм (~22 нм).
Стандартное разрешение до ~λ/6 (~32 нм для λ=193 нм)
Разрешение ~22 нм достигается только с помощью очень сложной системы поочередной засветки – многократное экспонирование. Вероятность испортить рисунок при данном методе очень высока
δx=k*λ/NA – разрешение
NA=n*sinα – числовая апертура

## Slide 23
Фотолитография в ИФМ РАН
Установка экспонирования контактной фотолитографии SUSS MJB4
Разрешения с лампой UV400 UV300 UV250
Мягкий контакт 2.0µm < 2.0µm -
Жесткий контакт 1.0µm < 1.0µm -
Вакуумный контакт < 0.8µm < 0.6µm < 0.5µm
Контакт с зазором > 3.0µm - -
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Парафин Алексей Евгеньевич– отдел технологии наноструктур и приборов

## Slide 24
Фотолитография в ИФМ РАН
1 мкм
Пример использования
Время засветки – 5 секунд
Парафин Алексей Евгеньевич – отдел технологии наноструктур и приборов

## Slide 25
Фотолитография в ИФМ РАН
Установка бесконтактной оптической фотолитографии
слева – управляющий компьютер,
по центру – фотолитограф,
справа – оптический микроскоп для контроля полученных масок
Объект– тонкие плоскопараллельные пластины с гладкими поверхностями толщиной до 5 мм и габаритными размерами от 1x1 мм до 50x50 мм
Разрешение – до ~1 мкм
Безмасочная фотолитография
HEIDELBERG INSTRUMENTS μPG 101
Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и наноструктур»
Ipmckp.ru
Гусев Никита Сергеевич – отдел магнитных наноструктур

## Slide 26
Фотолитография в ИФМ РАН
Пример использования

## Slide 27
ЭУФ литография
Плюсы
Высокая скорость (промышленность) – миллионы чипов в год
Высокое разрешение
Минусы
Большая стоимость комплекта масок (миллионы долларов за комплект)
Большая стоимость оборудования (единицы в мире)
Длина волны – 13.5 нм
Разрешение - ~λ. Достигнуто на данный момент ~7 нм (10 нм – промышленность)
Применение - наноэлектроника
Производство – миллионы чипов в год

## Slide 28
ЭУФ литография в ИФМ РАН
Расчетное пространственное разрешение объектива ~ 30 нм. Зона экспонирования – 0,6х0,6мм2. . Типичный размер образца ~ 5x5 мм
Торопов Михаил Николаевич – отдел многослойной рентгеновской оптики

## Slide 29
Безмасочная ЭУФ литография
Желание – получить бесмасочную литографию с высоким разрешением и относительно высокой скоростью производства
Главное отличие от ЭУФ литографии – комплект масок заменяет одна динамическая маска
Динамическая маска
1 – микрофокусные рентгеновские трубки
2 - матрица микрозеркал с нанесенным поверх отражающем покрытием.
Разработки и работы, ведущиеся в ИФМ РАН
Изготовление и коррекция подложек сложной формы
Изготовление многослойных систем на подложки любой формы
Изготовление фильтров (пеликлов)
Исследование новых источников рентгеновского излучения

## Slide 30
Безмасочная ЭУФ литография
7х7 мкм
Микрофокусные рентгеновские трубки (МФРТ)
Длина волны – 11.4 (Ве)
Размер МФРТ – 10х10 мм, 2,5х107 пикселей.

## Slide 31
Безмасочная ЭУФ литография
DLP6500BFYE (Texas Instruments) – цифровое микрозеркальное устройство
Размер одного микрозеркала порядка 7х7 мкм.
Толщина микрозеркал ~ нескольких сотен нм.
Угол наклона 12 градусов

## Slide 32
Безмасочная ЭУФ литография
Проблема:
Существует ограничение работоспособности микрозеркал. При осаждении Mo/Be/Si структуры микрозеркала перестают функционировать. Возможно, причина неработоспособности микрозеркал после осаждение 40-ка периодов отражающего покрытия состоит в подпыле металлических частиц Мо и Ве на контактную область под микрозеркалами, которая приводит к замыканию.
Был проведен эксперимент – осаждение защитной пленки на всю поверхность матрицы микрозеркал в газовой среде. При осаждении 5-ти периодов Mo/Be/Si структуры микрозеркала функционируют. Однако, при осаждении 40-ка периодов Mo/Be/Si структуры микрозеркала перестают функционировать.
Возможные решения
Необходимо изготовление бесстрессовых высокоотражающих зеркал, состоящих из диэлектрических или полупроводниковых материалов с проводимостью, как у кремния или хуже.
Предлагается провести исследование нитридизованных многослойных систем Мо/Si и Mo/Be/Si –
определить проводимость многослойной системы и отдельных пленок материалов при увеличении содержания Азота в установке магнетронного осаждения, определить напряжение и коэффициент отражения многослойной системы. Подобрать оптимальные параметры и изготовить высокоотражающие, бесстрессовые, непроводящие многослойные зеркала на матрицу микрозеркал.

## Slide 33
Спасибо за внимание