## Slide 1: Абсолютные измерения поверхностей зеркал с использованием интерферометра Физо
Выполнил аспирант 2-го года обучения:
Глушков Е. И.
Научный руководитель:
д.ф.-м.н. Чхало Николай Иванович

## Slide 2: Схема интерферометра Физо
λ=632,8 нм

## Slide 3: Трехплоскостное измерение
l(-x, y) + k(x, y) = D(x, y)
l(-x, y) + m(x, y) = E(x, y)
k(-x, y) + m(x, y) = G(x, y)
x
y
Неопределенная система
l(0, y) + k(0, y) = D(0, y)
l(0, y) + m(0, y) = E(0, y)
k(0, y) + m(0, y) = G(0, y)
Решение:
m(0, y) =
l(0, y) =
k(0, y) =
Решение:
m(x, y) =
l(x, y) =
k(x, y) =
Определенная система
x = 0
x = -x
l(x, y) + k(x, y) = D(x, y)
l(x, y) + m(x, y) = E(x, y)
k(x, y) + m(x, y) = G(x, y)

## Slide 4
l(-x, y) + k(x, y) = D(x, y)
l(-x, y) + m(x, y) = E(x, y)
m(x, y, φ) + l(-x, y) = F(x, y)
k(-x, y) + m(x, y) = G(x, y)

## Slide 5: Многоугловое усреднение

## Slide 6: Две отражающих поверхности

## Slide 8: Сдвиг с вращением

## Slide 9
SR
PV = 5.29 nm
RMS = 0.73 nm
TF
PV = 7.01 nm
RMS = 0.76 nm
SR – TF
PV = 6.69 nm
RMS = 0.42 nm