## Slide 1: Ферромагнитный резонанс в массивах магнитных микрополосок
Докладчик:
аспирант 1 года обучения
Р. В. Горев
Научный руководитель:
в. н. с. ИФМ РАН, д.ф.-м.н.
В. Л. Миронов

## Slide 2: План доклада:
Введение.
Теоретическое описание динамических свойств ферромагнетика.
Принципы микромагнитного моделирования.
Эксперимент по изучению спектра ФМР.
Численный расчет спектра ФМР.

## Slide 3
Введение
3 мкм
3 мкм
200 нм

## Slide 4
Уравнение Ландау-Лифшица

## Slide 5
Эффективное поле

## Slide 6
Размагничивающее поле

## Slide 7
Размагничивающие факторы
x
z
y
Шар
Бесконечная пластина
Бесконечный цилиндр
Эллипсоид

## Slide 8
Колебания однородно намагниченного эллипсоида
x
z
y

## Slide 9: Принципы микромагнитного моделирования
x
z
y

## Slide 10: Алгоритм расчета ФМР-спектра
1)
2)
3)
4)
x
z
y
x
z
y

## Slide 11: Алгоритм расчета ФМР-спектра
Roman Adam et al., JAP, 101, 09F516 (2007).
400 nm
200 nm

## Slide 12
Эксперимент по изучению спектра ФМР

## Slide 13
Эксперимент по изучению спектра ФМР

## Slide 14: Изготовление микрополосок
1 – подложка Si
2 – резист PMMA (нанесение на центрифуге)
3 – магнитный материал Ni80Fe20 (магнетронное напыление)

## Slide 15
Эксперимент по изучению спектра ФМР
3 мкм
600 нм  3000 нм  30 нм
Ms = 750 G

## Slide 16: Алгоритм расчета «полевого» спектра ФМР
x
z
y

## Slide 17
«Полевой» ФМР-спектр микрополоски
1
1
2
3
2
3
4
4

## Slide 18
Заключение
Экспериментально и численно исследованы СВЧ-свойства массива ферромагнитных микрополосок, разработан алгоритм расчета их ФМР-спектров.

## Slide 19
Спасибо за внимание